REUSO DO POLIESTIRENO EXPANDIDO RESIDUAL URBANO: UMA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA

*VÖLZ, Carlos G., SILVA, Lauro R. W., AVILA, Luciana R.

*gustavovolz@hotmail.com

Palavras chave: Poliestireno Expandido, Reutilização, Sustentabilidade.

Introdução

O Poliestireno Expandido (EPS), conhecido como Isopor, é um produto derivado do petróleo, muito utilizado devido as suas características técnicas, como: isolamento térmico, absorção de impactos e reduzida densidade, características essas somadas a um baixo custo. E por isto, tornando-se um significativo resíduo urbano.

Observa RIPPEL et al [1], que a demanda energética atual é crescente, e sob a ótica da sustentabilidade, urge a tomada de procedimentos que minimize não somente o emprego de matéria prima, quanto de energia. Assim, precisa-se dispor de tecnologias que viabilizem a reutilização dos materiais, antes de reciclá-los, sendo que estas ações também viabilizam a geração de renda por pessoas que trabalham com resíduos.

A reutilização de resíduos é fortemente restrita devido a dificuldade de manter um fornecimento constante, dentro de um processo produtivo. Ainda mais, que para um mesmo material as dimensões são variadas, dependendo do gerador do resíduo.

Apresenta-se aqui uma proposta de reutilização do isopor residual, que para ser efetiva envolve tanto o método operacional, quanto a tecnologia para realizar as uniões das partes.

Metodologia

O projeto conceitual apresentado utilizou princípios de modularidade, respeitando as premissas da intercambiabilidade entre as estruturas. Segundo SANTOS et al [2], a modularização permite a racionalização dos sistemas, uma vez que atende diversos aspectos como: aumento da produtividade e montagem, controle eficiente de custos e de produção, e repetição de técnicas e processos.

A idéia central é cortar o resíduo de isopor em pequenos blocos com dimensões segundo valores modulares da NBR 6403 [3]. e uni-los, formando assim um bloco semelhante a matéria virgem.  Para isto cortam-se as placas residuais com um fio pré-aquecido, instalado em uma bancada especial, e a seguir essas placas são unidas após aplicar um fundente sobre a sua superfície.  O princípio de união se assemelha a soldagem, sendo que o desafio esteve centrado em dosar o poder de ação do fundente. Foi escolhida uma determinada mistura de tinner e água, que demonstrou melhores resultados. Sendo que a adição de detergente líquido na mistura melhorou a sua trabalhabilidade.

As dimensões escolhidas encontram-se dispostas na tabela 1, elas seguem a Série 2 dos Números Normalizados.

Tabela 1 – Dimensões das peças modulares

|  | Padrões de Peças |
| --- | --- |
|  | Padrão 1 | Padrão 2 | Padrão 3 | Padrão 4 | Padrão 5 |
| Comprimento | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Largura | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Espessura | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

OBS: As dimensões encontram-se em milímetros.

Resultados e Discussão

Foi possível, por intermédio da tecnologia proposta, realizar o corte e a união das peças de isopor, porém é necessário calibrar o sistema de forma que permita uma operação com nível de segurança e saúde adequada para o trabalhador aliada a produtividade, propiciando consequentemente, a reutilização do EPS no mercado.

Conclusão

Esta proposta parece ser interessante no âmbito empresarial, já que o uso de materiais não virgens pode representar uma estratégia de marketing e uma consequente melhoria de imagem perante a sociedade, além de promover o uso de uma política de sustentabilidade.

Referências

[1] RIPPEL, Ricardo, LIMBERGER, Valderice C. R., LIMA, Jandir F., “Percepções Genéricas sobre o crescimento populacional a demanda por energia e os padrões de consumo dos recursos ambientais atuais”, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.

[2] SANTOS, A., SCHEER, S., AZUMA, F. e MARCOS, M., “Gargalos para a Disseminação da Coordenação Modular”, Universidade Federal do Paraná.

[3] NBR 6403 –Séries de Números Normalizados (procedimento), ABNT, junho de 1995.