Cálculo da capacidade resistente de vigas de concreto armado com reforço de fibra de carbono

MINASI, André T.*, SAN MARTINS, D. A.**, REAL, Mauro de V.

cucuiaminasi@hotmail.com*, disanmartins@msn.com**

# Palavras Chave: vigas, concreto armado, reforço com fibra de carbono

# Introdução/Objetivos

# O concreto armado é um material de construção bastante conhecido e amplamente utilizado por possuir uma grande durabilidade. Entretanto, problemas como sobrecarga, mudança de utilização, corrosão das armaduras, fissuração e um meio ambiente agressivo podem conduzir a necessidade de reforço ou reparo. Entre as técnicas mais utilizadas para o reforço estrutural, destacam-se o uso de argamassas de alta resistência, a protensão externa, a recuperação com chapas de aço, ou o uso de materiais compósitos, tais como lâminas ou laminados de fibras de carbono, de vidro, ou de aramida envolvidas por resinas poliméricas [3].

# Os materiais compósitos à base de resinas poliméricas e de fibras de carbono, os chamados Polímeros Reforçados com Fibras de Carbono (PRFC), vêm apresentando, nos últimos anos, um crescente índice de utilização devido às vantagens de elevada resistência à tração, baixo peso, facilidade de manuseio e de aplicação, e imunidade à corrosão. A Figura 1, extraída da Ref. [2], mostra o esquema de ensaio de flexão de uma viga de concreto armado reforçada com PRFC e o modo de falha por ruptura do reforço.

# Figura 1 – Ensaio de flexão de viga reforçada com PRFC

# Contudo, os projetistas brasileiros de reforço ou recuperação de estruturas encontram dificuldades relacionadas ao cálculo da área necessária de PRFC, ou disposições construtivas, devido à inexistência de uma norma técnica brasileira sobre este assunto. O objetivo deste trabalho é apresentar um processo simplificado de determinação da capacidade resistente de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC e verificar seus resultados comparando-os com dados experimentais.

# Metodologia

# O dimensionamento e a verificação de reforços de peças fletidas de concreto armado com tecidos de fibra de carbono são baseados nos princípios e hipóteses do estado limite último.  A análise no estado limite último calcula a capacidade da seção transversal pela combinação de equações de equilíbrio, compatibilidade de deformações e leis constitutivas dos materiais na ruptura.  A Figura 2 apresenta a seção transversal típica de uma viga retangular reforçada com tecido de fibra de carbono (Ref. [2]).  Os procedimentos para a determinação do momento último são iterativos e a implementação de programas computacionais é recomendada [2].

# Inicia-se o processo iterativo que calcula a posição da linha neutra (x) através da determinação de sucessivos valores para as deformações específicas e tensões.  Atingindo-se a convergência nestes valores, termina o processo iterativo e determina-se o momento último da seção transversal, Mu, através da equação:

(1)

# Resultados e Discussão

# Neste trabalho foram analisadas 5 vigas de um programa experimental [1] que consistiu na execução e ensaio de dez protótipos de vigas de concreto armado executados conforme o detalhamento apresentado na Figura 3 (extraída da Ref.[2]). A Tabela 1 resume os resultados obtidos nas análises.

# Observa-se que o método simplificado, baseado na hipótese das seções planas e na aderência perfeita entre os materiais, produz bons resultados para as rupturas do tipo 1 e 2. Porém, para rupturas do tipo 3, os resultados são ruins, pois o modelo simplificado não prevê a ruptura por descolamento do reforço.

# Considerações Finais ou Conclusão

# O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados de um método simplificado para o cálculo da capacidade resistente de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC com dados experimentais. Os resultados mostram que o modelo simplificado se aproxima bem dos resultados experimentais quando a ruptura ocorre por escoamento da armadura de aço ou por ruptura do reforço. Quando ocorre a ruptura por descolamento do reforço, os resultados são ruins atingindo-se cargas de ruptura bastante superiores aos dados experimentais. Isto mostra a necessidade de este tipo de falha por descolamento ser incluído nos modelos de cálculo.

# Referências Bibliográficas

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  Projeto de estruturas de concreto - NBR 6118.  Rio de Janeiro, 2007.

# [2] BEBER, A. J.  Avaliação do desempenho de vigas de concreto armado reforçadas com lâminas de fibra de carbono.  Porto Alegre: CPGEC/UFRGS, 1999.  108 p. Dissertação de Mestrado em Engenharia.

# [3] PALIGA, C.M.; REAL,M.V.; CAMPOS FILHO; A., DINIZ, S.M.C. Avaliação da confiabilidade de uma viga de concreto armado, pesadamente carregada, recuperada a partir de lâminas de PRFC. In: 51º Congresso Brasileiro do Concreto. Salvador, IBRACON, 2009.