A LINHA DE IRREVERSIBILIDADE MAGNÉTICA DO SUPERCONDUTOR MONOCRISTALINO YBa2-xSrxCu3O7-δ

*LOPES, Rovan F.; VIEIRA, Valdemar das N.; MENDONÇA, Ana Paula A.; DIAS, Fábio T.

rovanfl@gmail.com

# Palavras Chave: YBCO, Supercondutividade, Irreversibilidade.

# Introdução

A linha de irreversibilidade magnética (LIM) é um dos parâmetros empregados para a caracterização das propriedades magnéticas e de aplicações tecnológicas em supercondutores de alta temperatura crítica (HTSC).[1] Seu emprego deve-se ao fato de que a LIM demarca a fronteira entre os comportamentos magneticamente reversível e irreversível dos HTSC no diagrama H-T. Na região reversível o campo magnético se movimenta livremente pelo material promovendo efeitos dissipativos sobre o transporte de corrente elétrica. Por outro lado, na região irreversível os vórtices encontram-se aprisionados devido aos centros de aprisionamento provenientes de defeitos introduzidos artificialmente ou inerentes à estrutura do material. Uma das maneiras de introduzirem-se defeitos, de maneira controlada, à estrutura dos supercondutores é realizar substituições químicas a estrutura desses materiais. Os efeitos dessas substituições na dinâmica de vórtices podem ser investigados através do comportamento da LIM. Partindo dessa premissa, propomos analisar o comportamento da LIM no supercondutor YBa2-xSrxCu3O7-δ monocristalino.

# Metodologia

Foram preparadas, empregando a técnica de auto fluxo[2], amostras monocristalinas de YBa2-xSrxCu3O7-δ (x = 0, 0.1, 0.25, 0.37, 0.5). Essas tiveram suas estrutura e superfície caracterizadas por difração de raios-x e microscopia de luz polarizada, respectivamente. A LIM foi determinada a partir da disposição de um conjunto de Tirr(H) ao longo do diagrama H-T. O valor de Tirr(H) é obtido a partir da diferença entre as magnetizações MFCC(T) e MZFC(T) quando o campo foi aplicado paralelamente ao eixo c dos monocristais. As medidas de magnetização DC foram realizadas por um magnetômetro SQUID.

# Resultados e Discussão

A figura 1 apresenta a LIM obtida para as amostras dopadas com Sr (x = 0.1, 0.25, 0.37 e 0.5) com campos de até 50kOe aplicados paralelamente ao eixo cristalográfico c (H//c). Na figura 1 também destacamos a LIM para uma amostra não dopada (x=0).

Figura 1- LIM para as amostras de YBa2-xSrxCu3O7-δ (x=0, 0.1, 0.25, 0.37, 0.5) quando H//c.

Nota-se que quando H>5kOe, as LIM dos monocristais dopados foram deslocadas para temperaturas mais baixas na medida em que o conteúdo de Ba parcialmente substituído por Sr foi elevado. Entretanto, o perfil da disposição dos Tirr(H) não apresentou mudança significativa em relação à disposição apresentada pela amostra pura. Esta é uma clara indicação de que o mecanismo de aprisionamento de fluxo magnético não sofreu alterações significativas mantendo a dinâmica de fluxo das amostras praticamente inalterada.[3] Por outro lado, quando H<5kOe, veja figura 2, observa-se claramente a mudança da disposição do conjunto de pontos de Tirr(H) à diferenciando da disposição apresentada pela amostra pura.

Figura 2 – LIM das YBa2-xSrxCu3O7-δ (x=0, 0.1, 0.25, 0.37, 0.5) para H<50KOe.

# Considerações Finais

# A substituição parcial do Ba por Sr, nas proporções indicadas, não altera significativamente a LIM do supercondutor YBa2Cu3O7-δ quando H > 5kOe. Entretanto, para H < 5kOe possíveis efeitos de granularidade supercondutora devido a dopagem com Sr são apontados como a provável causa da observação de comportamentos distintos entre as LIM das amostras dopadas e da amostra pura.

# Referências Bibliográficas

[1] Yan, M. F. et al, IEEE Trans. Components, Hybrids, and Manufac. Technology, v. 11, p. 401, 1988.

[2]VIEIRA, V. Efeito das Substituições Químicas na Irreversibilidade Magnética e Magnetocondutividade do Supercondutor  YBa2Cu3O7-δ - Porto Alegre, Jan. 2004. Tese apresentada ao IF-UFRGS para obtenção do título de Doutor em Ciências;

[3] VIEIRA, V. N. et. al. Physical Review B, v. 76, p. 024518-1, 2007.