Obtenção e caracterização de quitosana obtida a partir de resíduos de caranguejo

RODRIGUES, Denys A. S.*, BANDEIRA, Charles C., MOURA, Jaqueline M., MOURA, Catarina M., PINTO, Luiz A. A. denys.asr@gmail.com

# Palavras Chave: caranguejo, α-quitina, quitosana.

# Introdução/Objetivos

A quitina é um dos mais abundantes amino polissacarídeos naturais. É encontrada principalmente na parede celular de fungos e em carapaças de crustáceos. O caranguejo apresenta em sua composição 20 a 25% de quitina, que pode ser extraída, e convertida em quitosana por meio de uma hidrólise alcalina. Esta pode ocasionar uma desacetilação incompleta, e também em uma despolimerização de extensões variáveis, resultando em quitosanas com diferentes massas molar e graus de desacetilação, sendo a aplicação deste polímero limitada principalmente por essas duas características. O objetivo do trabalho foi à obtenção e caracterização de quitosana obtida a partir da hidrolise alcalina da quitina extraída de carapaças de caranguejo.

# Metodologia

# A quitosana foi obtida a partir de resíduos de caranguejo, onde estes foram submetidos a desmineralização, desproteinização e desodorização, para a obtenção de quitina. A quitosana foi obtida através de desacetilação alcalina da quitina e purificação (Weska et al., 2007). A quitosana foi caracterizada de acordo com teor de umidade, cinzas e N-(proteína, quitina e quitosana) (AOAC, 1995), massa molar e grau de desacetilação.

# A massa molar viscosimétrica média foi estimada pelo método viscosimétrico (Cannon Fensk, modelo: Schott Gerate, GMBH-D 65719 – Alemanha) segundo a equação de Huggins que relaciona viscosidade intrínseca e a massa molar de polímeros, conforme Equação 1.

|  | (1) |
| --- | --- |

O grau de desacetilação foi determinado através da análise de espectroscopia em infravermelho (Cervera, 2004) (Prestige 21,210045, Japão), utilizando a técnica refletância em KBr, conforme Equação 2.

|  | (2) |
| --- | --- |

# Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta as análises de composição centesimal da quitina e da quitosana obtidas a partir de rejeitos de caranguejo.

Tabela 1- Resultados da composição centesimal da quitina e da quitosana.

A partir da Tabela 1, observa-se que a desmineralização reduziu significativamente o teor de cinzas. A massa molar viscosimétrica média da quitosana (MV) foi calculada como [η] = 129,94 mL.g-1, e com os valores de K = 1,81.10-3 mL.g-1 e α = 0,93, citados por Roberts & Domszy (1982). O valor calculado segundo a Equação 1, foi de 160 kDa, similar ao obtido por Soares (2003) para quitosana obtida de rejeitos de camarão. O grau de desacetilação obtido conforme análise foi de 86,5%.

# Conclusão

O teor de quitina obtida a partir de carapaças de caranguejo ficou dentro da faixa citada pela literatura, com um rendimento de 20%. A quitosana de carapaças de caranguejo apresentou um rendimento cerca de dez vezes superior à produzida a partir de resíduos de camarão (aproximadamente 2,2%), sendo que a massa molecular ficou na mesma faixa, em torno de 160 kDa e o grau de desacetilação em torno de 86%.

# Referências Bibliográficas

Roberts, A. F. & Domszy, J. G. (1982), “Determination of the viscometric constants for chitosan.” International Journal of Biological Macromolecules, vol.4, p.374-77.

2 Soares, N. M., Moura, C. M., Vasconcelos, S., Rizzi, J., Pinto, L. A. A. (2003), “Obtenção e purificação de quitosana a partir de resíduos de camarão em escala piloto.” Revista Univap, São José dos Campos-SP, v.10, n°18, p.88-92, junho.

3 Cervera, M. F., Heinamaki, J., Rasanem, M., Maunu, S. L., Karjalainen, M., Acosta, O. M. N., Colarte, A. I., Yliruusi, J., (2004), “Solid state characterization of chitosan derived from lobster chitin.” Carbohydrate Polymers, Vol. 58, 2004, pp. 401-408.

4 Assoc. of Official Analytical Chemists (AOAC) (1995). Official methods of analysis.