“Avaliação da corrosão - fadiga em aços revestidos por soldagem aplicados à indústria naval”

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento das propriedades mecânicas e a influência do ambiente marinho sob fadiga de um aço de baixa liga revestido internamente com aço inoxidável austenítico ER 316LSi e outro com a liga ERNiCrMo-3 (UNS N06625). Para a avaliação, estão sendo preparados corpos de prova retangulares revestidos com as duas ligas pelo processo de soldagem MIG/MAG.  Após a preparação, onde realizados ensaios de: fadiga ao ar, fadiga em meio agressivo, microdureza e, ainda, análises metalográficas, fractográfica e análise química.  Os ensaios de fadiga serão realizados a três pontos.  Estes resultados de fadiga ao ar e fadiga em meio agressivo (corrosão-fadiga) serão apresentados em uma curva S-N. Os ensaios de microdureza juntamente com as análises metalográficas serão empregados para caracterizar o material.  A análise fractográfica indicará a posição das falhas decorrentes dos ensaios, além do tipo de falha e mecanismo da fratura. Os resultados deste trabalho permitirão o eficaz direcionamento para futuros estudos nas condições de proteção anticorrosiva pela aplicação de revestimento por soldagem nos aços de baixa liga.

Palavras-chave: Corrosão, fadiga, revestimentos.