NANOPARTÍCULAS DE OURO, PRATA E COBRE: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO

Mônika Grazielle Heinemann (IC)

Caroline Pires Ruas (PG)

Marcos Alexandre Gelesky (PQ)

Palavras Chave: síntese, nanopartículas, catálise.

Resumo

Nanopartículas metálicas (NPs) são materiais que existem na escala de 1 a 100 nm e possuem propriedades bem definidas em função do seu tamanho, forma e composição. O controle do crescimento das NPs pode ocorrer pela presença de cargas (eletrostática) ou por impedimento estérico. Neste trabalho, soluções de NPs metálicas de Au (0), Ag (0) e Cu (0) foram preparadas em meio aquoso com citrato de sódio como estabilizante. NPs de Au (o) e Ag (0) foram preparadas pela redução do complexo metálico ácido tetracloroáurico (HAuCl4) e nitrato de prata (AgNO3), respectivamente, na presença de citrato de sódio,  levando a formação de NPs esféricas de Au (0) com diâmetro de 11 nm e NPs esféricas de Ag (0) com diâmetro de 5 nm. NPs de Cu (0) foram preparadas pela  redução de CuCl2 com hidrazina e ácido cítrico como estabilizante, levando a formação de NPs de Cu(0) com diâmetro de 60 nm. Os diâmetros das NPs foram retirados da literatura por conterem bandas de plasma parecidas com as preparadas no laboratório. As soluções contendo NPs de Au (0), Ag (0) e Cu (0) foram caracterizadas por espectroscopia no UV-Vis com bandas de plasma em torno de 535 nm, 410 nm e 570 nm, respectivamente. Essas respostas no espectro do UV-Vis podem variar em função da forma, do tamanho, da aglomeração e da composição do meio que estão as NPs. Assim, busca-se estudar a síntese de NPs, suas propriedades ópticas e também suas aplicações em reações catalíticas, como por exemplo oxidação de álcoois.