ANÁLISE DA CORROSÃO EM REVESTIMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG/MAG

Tatiane Lopes Pamplona da Rosa(autor);

Leonardo Pohlmann Moraes;Vinicíus Amaral Altê (co-autores).

Orientador: Prof. Dr. Demostenes Ferreira Filho

Palavras Chave: Soldagem,corrosão,revestimentos, aço inoxidável

Resumo

A pesquisa realizada consiste em analisar a corrosão em revestimentos de aço inoxidável austenítico soldados pelo processo MIG/MAG e tem como objetivo geral a avaliação da corrosão de corpos de prova constituídos de aço carbono SAE 1020 revestidos com aço inoxidável austenítico AISI 316L. Utilizou-se como metodologia a avaliação da corrosão dos revestimentos que tiveram uma e duas camadas acrescidas sobre o aço carbono através do processo de soldagem MIG/MAG com o uso de argônio puro e a mistura de argônio e dióxido de carbono, além do estudo e observação do comportamento referente à corrosão dos corpos de prova que, posteriormente ao processo de soldagem, serão testados através do ensaio de corrosão em atmosfera controlada dentro de uma câmara de névoa salina. Ao final do processo, pretende-se concluir a eficácia do revestimento anti-corrosivo depositado nos corpos de prova por soldagem. Além disso, posteriormente serão realizados ensaios de corrosão-fadiga utilizando os mesmos corpos de prova.