DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS CATALÍTICOS DE BAIXO CUSTO Á BASE DE COBRE PARA ARILAÇÃO DE IMIDAZOL

Nome dos autores:

Erich Hauke, Pâmela de Medeiros Engelmann, Deyvid Gabriel Machado de Oliveira, Gilber Ricardo Rosa

Palavras Chave: acoplamento, N-C, imidazol, cobre.

Resumo

O acoplamento catalítico N-C é uma importante ferramenta de síntese orgânica de várias moléculas de interesse na indústria química e farmacêutica, substituindo métodos clássicos. Durante a década de 1990, sistemas catalíticos à base de paládio promoveram o acoplamento N-C de haletos de arila, inclusive cloroarenos, com excelentes resultados, contudo, o custo do metal empregado era alto. Mais recentemente, a possibilidade de promover tal acoplamento usando um precursor catalítico à base de cobre foi descoberta, com isso, os custos baixaram juntamente com a eficiência para o acoplamento de cloretos de arila. Aqui relatamos o desenvolvimento de dois sistemas catalíticos à base de cobre, capazes de promover a arilação de imidazol com iodetos de arila com excelente rendimento. (a) O primeiro opera com CuI e ligante 1,10-fenantrolina, ambos produtos comerciais e de baixo custo. (b) No segundo, a fonte de cobre é o complexo organometálico CuH2salophen funcionando sem a necessidade de ligantes auxiliares. Tais sistemas utilizam reagentes comerciais e de fácil manipulação, apresentando simplicidade no isolamento do produto de acoplamento. Nosso grupo de pesquisa continua estudando tais sistemas com intuito de otimizá-los para os demais haletos de arila e para outros compostos N-heterocíclicos.