Estudo da interação entre as fases ar/resina na modelagem numérica do processo de RTM

Daniel Borges dos Santos

Matheus Franz

Jeferson Avila Souza

Palavras Chave: RTM, VOF, Modelagem numérica

Resumo

O RTM(Resin Transfer Molding) é um processo de infusão de resina no qual um molde com cavidade na forma final da peça a ser produzida é preenchido inicialmente com uma pré-forma fibrosa e então impregnado com uma resina polimérica. O molde é fechado e preso (em alguns casos mantido sobre pressão) enquanto a resina polimérica é injetada na cavidade através de um ou mais pontos de injeção. Quando o molde está completamente cheio, a injeção é interrompida e dá-se início ao processo de cura da resina. Uma das técnicas utilizadas para a modelagem do avanço da resina no interior do molde é o método VOF (Volume of Fluid). Este é utilizado para a solução de problema multifásicos com dois ou mais fluidos imiscíveis. No caso do RTM, as duas fases são a resina polimérica e o ar. Neste método, dependendo das condições do escoamento (número de Reynolds) e também do efeito de capilaridade, é necessário também considerar a iteração entre as duas fases. Uma das formas de incluir este efeito é considerar que existe uma tensão superficial atuando na interface entre as duas fases. Neste trabalho busca-se avaliar a necessidade de incluir este parâmetro nas simulações do RTM. Para tanto é utilizado o aplicativo comercial FLUENT.