Importância da inclusão dos canais laterais de injeção na modelagem numérica do processo de RTM-Light.

Matheus Franz

Daniel Borges dos Santos

Jeferson Avila Souza

Palavras Chave: RTM, RTM-Light, Modelagem Numérica,

Resumo

A moldagem por transferência de resina (RTM – Resin Transfer Molding) é um processo de infusão em um molde fechado e preenchido com um reforço fibroso e poroso a ser impregnado com resina. O RTM-Light ou LRTM é uma variação do processo de RTM tradicional onde o vácuo é utilizado para facilitar a injeção da resina no meio poroso e também para fechar (e vedar) o molde. Sobre o ponto de vista de modelagem numérica, uma diferença importante entre os dois processos está no fato de que no RTM light normalmente a injeção de resina é feita não por um ou mais pontos de injeção localizados, mas através de uma borda ao longo do perímetro da cavidade do molde. Tradicionalmente os aplicativos utilizados para a modelagem numérica do RTM baseiam na Lei de Darcy para meios porosos e possuem uma formulação que não permite a determinação do campo de velocidades em regiões do domínio computacional onde não existe o reforço fibroso. Esta limitação não é importante para a modelagem do RTM tradicional, contudo na modelagem do RTM-Light, este canal lateral por onde a resina escoa antes de efetivamente entrar na cavidade do molde também precisa ser incluso na simulação. Caso este canal seja desconsiderado, não é possível se obter tempos finais de injeção qualitativamente corretos. No presente trabalho é apresentada uma comparação, sob o ponto de vista do tempo total de injeção, entre os dois processos acima mencionados. Para tanto é utilizado o software FLUENT e o método VOF (Volume of Fluid). Os resultados comprovam a necessidade da correta modelagem do avanço da resina através do canal de injeção e quantificam o erro no tempo final de injeção caso o canal de injeção lateral seja desconsiderado.