FABRICAÇÃO DE SABÃO EM BARRA A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA

Nicolas Schmidt

Jéssica Maria Silva Morgan

Mario Alves Junior

Marcelo Gonçalves M. D’Oca

Carlos Roberto de Menezes Peixoto

Palavras Chave: óleo residual de fritura, sabão, ensino de química.

Resumo

O óleo residual de fritura é poluente se descartado de maneira inadequada, entretanto, ótima matéria prima para fabricação de sabão e biodiesel. A glicerina residual da fabricação do biodiesel também pode ser incorporada ao sabão. O projeto visa otimizar o processo para uso do óleo residual de fritura na fabricação de sabão e testar a adição da glicerina, e uso na divulgação da Química junto a professores e alunos de escolas da região de Santo Antônio da Patrulha. Foram obtidas amostras de sabão diluindo-se soda em água (170ml) e adicionando óleo residual de fritura (200ml), mantendo-se sob agitação e depois deixando para secar. O planejamento previu testes com diferentes marcas de soda e teores de NaOH (Dez 98%, Búfalo 100%), quantidades de soda (28, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 70g), tempos de agitação (20 ou 40min.), temperaturas (60 e 100(C), quantidades de glicerina e análise dos parâmetros consistência, pH e alcalinidade nas amostras. Temperaturas de 60(C e tempos de agitação de 20min. foram suficientes para obtenção de amostras de boa consistência usando-se soda Dez 98% em quantidades acima de 54g, e soda Búfalo 100% em quantidades acima de 28g, sem glicerina. Foram obtidos valores de pH de 11,82, 12,44, 12,46 e 12,48 para as amostras obtidas com 28, 32, 36 e 42g, respectivamente, de soda Búfalo 100%. Os demais testes estão em fase de realização. O trabalho foi apresentado a professores de escolas e os laboratórios da FURG-SAP colocados à disposição para uso pelos memos.