AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE FILMES ELABORADOS COM ISOLADO PROTÉICO DE ANCHOITA - IPA (ENGRAULIS ANCHOITA) E DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE GLICEROL

Nome dos autores:

(Meritaine da Rocha, Gabrielle Victoria Gautério, Roger Lopes Viticoski, Carlos Prentice Hernandez)

Palavras Chave: Plastificante, proteína, filmes biodegradáveis, anchoita

Resumo

Devido o aumento da conscientização ambiental decorrente do elevado grau de poluição e dependência de matérias derivadas de petróleo está sendo estudada a obtenção de materiais biodegradáveis. A produção de embalagens biodegradáveis provenientes de fontes renováveis, tais como as proteínas, apresentam-se como alternativa, pois são capazes de formar matrizes poliméricas contínuas; embora sua alta afinidade pela água e baixa resistência mecânica ainda precisam ser melhoradas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a solubilidade e as propriedades mecânicas (resistência a tração e elongação) de filmes elaborados à base isolado protéico de anchoita (Engraulis anchoita) e diferentes concentrações de plastificante glicerol. Os filmes foram elaborados a partir de uma solução contendo 4g de IPA/100 g da suspensão do filme, 30 e 35 g de glicerol/100 g de IPA, sendo o pH da solução ajustado para 11,5 e tratados a 90°C por 30 min, após foram adicionados em placas então foram desidratados segundo a técnica de casting a 40°C durante 24 horas. A solubilidade dos filmes foi determinada pelo método gravimétrico e as propriedades mecânicas foram determinadas em texturômetro (TA.TX plus). Filmes elaborados com maior conteúdo de plastificante (35%) apresentaram maior solubilidade 39,8% e elongação 27,2% em relação aos filmes com menor conteúdo de glicerol (solubilidade 37% e elongação 21,5%). Contudo, filmes com menor teor de plastificante apresentaram maior resistência a tração 4,1MPa.