Ródio e Paládio incorporados em sílica: síntese e aplicação catalítica

Caroline Pires Ruas (PG)

Mônika Grazielle Heinemann (IC)

Marcos Alexandre Gelesky (PQ)

Palavras Chave: método sol-gel, catálise, hidrogenação

Resumo

Catalisadores de ródio e paládio são ativos cataliticamente em reações de hidrogenação e podem ser incorporados em matriz de sílica (SiO2) obtida pelo método sol-gel. Este método consiste na hidrólise e condensação de precursores de silício e ocorrem em três etapas: gelificação, envelhecimento e secagem. Assim, pela hidrólise e condensação do Tetraetóxido de silício (TEOS), utilizando Ácido Clorídrico (HCl), incorporou-se complexos metálicos de ródio e paládio em sílica afim de se obter catalisadores heterogêneos que serão estudados em reações de hidrogenação catalítica de compostos insaturados. Para tanto, utilizou-se Tween 20 como direcionador da estrutura de sílica e os complexos metálicos RhCl3.3H2O e PdCl2. A matriz de sílica foi obtida em condição ácida, pela adição de HCl, que funciona como um catalisador dessas reações. As matrizes de sílica contendo os complexos de RhCl3.3H2O e PdCl2 foram obtidas a temperatura constante de 50ºC por 24hs. Ao final, as amostras obtidas de RhCl3.3H2O/SiO2  e PdCl2/SiO2 foram lavadas com etanol para a remoção do Tween 20 e secas sob vácuo. Em reator de aço inoxidável, essas amostras foram reduzidas com pressão de 5 atm de hidrogênio molecular (H2), durante 24hs a temperatura ambiente, obtendo-se um composto preto de Rh(0)/SiO2 e Pd(0)/SiO2. Até então, os materiais foram caracterizados por Espectroscopia no Infravermelho, mostrando a formação da matriz de sílica pelo estiramento característico da ligação Si-O-Si. No entanto, outros métodos serão utilizados, tais como: Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada com EDX, que consiste na varredura de pontos da amostra com feixe de elétrons de alta energia, difração de raios X de pó que permite fazer a relação entre silício e ródio em diversos pontos da amostra e a análise superficial, na qual permite analisar a morfologia da sílica, como área específica, volume e diâmetro. Dessa forma, esses catalisadores serão aplicados em reações de hidrogenação de compostos insaturados, o que permitirá analisar a eficiência catalítica desses materiais.