ESTUDO DA RESISTÊNCIA EXTERNA A TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA SECAGEM DE QUITINA EM CAMADA DELGADA

Thaís M. Neves

Frederico Z. Etchechurry

Luiz A. A. Pinto

Vanessa B. Mortola

Cezar A. da Rosa

Área do Conhecimento:

3.06.02.00-9 - Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química

Palavras Chave: Secagem, Resistência externa, Simulação.

Resumo

A secagem é uma importante operação unitária presente na etapa final de obtenção de diversos produtos, visando a diminuição do teor de umidade e aumentando a estabilidade química e/ou bioquímica destes. Este processo pode ser realizado por meios mecânicos, como prensas ou centrífugas, ou por meios térmicos. Neste último caso, pode-se utilizar um secador do tipo convectivo, onde o material é exposto ao ar quente de secagem. O estudo dos fenômenos de transferência que ocorrem durante a secagem é de fundamental importância para um melhor entendimento do efeito das variáveis do processo na taxa de secagem. Neste sentido, a avaliação, por meio de modelos físico-matemáticos e dados experimentais, da influência das condições do ar de secagem no equilíbrio termodinâmico, estabelecido na interface gás-sólido, bem como nos parâmetros de transporte de massa se torna necessário. Neste trabalho estudou-se a secagem da quitina, um polissacarídeo abundante na natureza encontrado, principalmente, em exoesqueletos de crustáceos e insetos. O material foi extraído de resíduos de camarão-rosa (Penaeus brasiliensis) através das etapas de pré-tratamento, desmineralização, desproteinização e desodorização, e mantido sob refrigeração até a realização da secagem. Os ensaios de secagem foram realizados, em um secador com escoamento paralelo de ar, em quatro condições de temperatura (50, 60, 70 e 80 (C) e quatro velocidades do ar (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 m/s), totalizando dezesseis experimentos. Um modelo difusivo com difusividade efetiva variável, considerando a resistência externa a transferência de massa, foi utilizado para a modelagem e simulação das diferentes condições de secagem, o qual apresentou uma boa concordância aos dados experimentais.