TÍTULO DO TRABALHO

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA AMOSTRA POLICRISTALINA SUPERCONDUTORA DE ALTA TEMPERATURA CRÍTICA

Nome dos autores:

Felipe Ventura Vargas¹

Rosângela Menegotto Costa²

Área do Conhecimento:

Física de Matéria Condensada

Palavras Chave: SUPERCONDUTOR, ALTA TEMPERATURA CRÍTICA, POLICRISTAL, YBaCuO

Resumo

Supercondutores são materiais que, dentre outras, apresentam duas propriedades: resistividade elétrica e indução magnética nula abaixo de uma determinada temperatura crítica (TC). Dentre as diversas classes do material existem os Cupratos, sais de cobre que apresentam temperatura de transição supercondutora acima do ponto de liquefação do nitrogênio líquido, tornando relativamente fácil e barata a utilização do material. O trabalho tem como objetivo produzir e caracterizar um cuprato, óxido de ítrio, bário e cobre, com fórmula estequiométrica YBa2Cu3O7, e estudar suas características, desde a reação de estado sólido com tratamento térmico para ajustar a estrutura cristalina desejada, até seus testes de resistividade que determinam a temperatura de transição do material. A metodologia consiste em misturar os compostos que formam o material, favorecer as reações do estado sólido, fazer os tratamentos térmicos necessários, caracterizar o material pronto e testar suas propriedades.  Como resultado do trabalho, foi produzida uma amostra policristalina do YBa2Cu3O7 e foram feitas caracterizações estruturais através de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Também foi feita uma medida de resistividade elétrica em função da temperatura para determinação do TC da amostra. A partir do resultado da medida de resistividade foi constatado que a amostra produzida é supercondutora numa temperatura de aproximadamente 92 K.