PRODUÇÃO DE BIOPOLÍMERO A PARTIR DA Spirulina sp. LEB-18 EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES

Igor Severo Gonçalves; Ana Luiza Machado Terra; Vanessa Costa Coelho; Jorge Alberto Vieira Costa; Michele Greque de Morais

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: bicarbonato de sódio, biopolímero, microalga, Spirulina.

As microalgas podem ser cultivadas em diferentes concentrações de nutrientes, produzindo biomassa que pode sintetizar Polihidróxibutirato (PHB). O trabalho teve por objetivo estimular a produção de biopolímeros a partir da microalga Spirulina sp. LEB-18 em diferentes concentrações de carbono, fósforo e nitrogênio. Os cultivos foram realizados em delineamento composto central (DCC) 23 com quadruplicata no ponto central. Os ensaios foram realizados em fotobiorreatores de 2 L com volume útil de 1,8 L, fotoperíodo 12 h claro/escuro e iluminância de 3200 lx. Foram variadas as concentrações de carbono (bicarbonato de sódio: 4,4; 6,4 e 8,4 g L-1), nitrogênio (nitrato de sódio: 0,05; 0,15 e 0,25 g L-1) e fósforo (fosfato de potássio: 0,1; 0,3 e 0,5 g L-1). O biopolímero produzido foi extraído da biomassa microalgal por digestão diferencial. A concentração celular máxima e produtividade máxima foram atingidas com a adição de 4,4 g L-1 de C, 0,5 g L-1 de P e 0,25 g L-1 de N apresentando valores de 0,620 g L-1 e 0,035 g L-1 d-1, respectivamente. A velocidade específica máxima alcançada foi de 0,12 d-1 com a adição de 8,4 g L-1 de C, 0,25 g L-1 de N e 0,5 g L-1 de P. O maior rendimento de biopolímero foi de 51,8%, obtido na concentração de 8,4 g L-1 de C, 0,05 g L-1 de N e 0,5 g L-1 de P. Não houve efeito significativo a 95% de confiança das variáveis estudadas ou de suas interações sobre o rendimento de biopolímero, sugerindo assim a utilização das menores concentrações de nutrientes para economia de reagentes na produção de PHB.