CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA PARA A OBTENÇÃO DE COMPÓSITO

Nome dos autores:

Simone Sarkis, Rafael Colli, Bruna Grilo, Gustavo Munhoz, Marta M. Augusto, Walter Augusto- Ruiz

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: quitosana,biofilme, composito.

Resumo

A quitosana é um polissacarídeo obtido pela desacetilação da quitina que tem encontrado ampla aplicação industrial como na produção de cosméticos, drogas e medicamentos, aditivos alimentícios e no desenvolvimento de biomateriais. Materiais compósitos são definidos como os materiais que agregam tanto hidrocolóides, proteínas, lipídios ou outros compostos. O objetivo deste trabalho foi determinar a composição química, grau de acetilação e características reológicas da quitosana para ser utilizada na obtenção de um biopolímero compósito. As amostras foram cedidas por uma empresa produtora de quitosana de fonte de recursos marinhos, crustáceos. A caracterização química foi realizada utilizando métodos oficiais da AOAC (1995). Por analise elementar determinou-se o grau de acetilação segundo Kasaai, Arul, and Charlet (2000). A solubilidade foi determinada em tampão acetato (pHs 4,5; 5,0 e 5,6 respectivamente) e tampão fosfato (pHs 6,5; 7,0; 7,5 e 8,2 respectivamente). Resultados preliminares mostram que a quitosana contém 11,2% de umidade, 7,4% de nitrogênio total e 0,47% de matéria mineral. A análise elementar permitiu verificar que a quitosana contem C 43,93%, H 4,99% e N 8,12% correspondendo a 87,99% de desacetilação.  As suspensões de quitosana em tampão fosfato pH 8,2 foram as que apresentaram maior teor de sólidos solúveis.