INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE QUITOSANA NO RECOBRIMENTO DE AREIA UTILIZANDO A TÉCNICA “DIP-COATING”

DESORDI, W. P.; CAMARA, A. S.; PINTO, L. A. A.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra.

Palavras Chave: quitosana, recobrimento de areia, “dip-coating”.

Resumo

A quitosana é um biopolímero que apresenta grande capacidade adsorvente, entretanto, sua utilização em flocos ou na forma de pó é limitada devido a sua baixa resistência mecânica. Uma alternativa para melhorar a resistência mecânica é a imobilização da quitosana em matrizes sólidas. Para isso existem diversas técnicas, sendo que uma das mais simples é a “dip-coating” ou recobrimento por imersão, que consiste em colocar o material a ser recoberto na solução de recobrimento e posterior retirada, removendo o excesso de solução. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da concentração de quitosana no recobrimento de areia pela técnica “dip-coating”. Inicialmente, amostras de areia (0,7 mm de diâmetro médio), foram submetidas a uma pré-limpeza e secas a 45 ºC por 24 h. Em seguida, 20 g de areia foram imersas em solução de ácido acético 3% por 6 h, e após, separadas da solução por filtração. Então, utilizando a técnica “dip-coating”, as amostras foram imersas em solução de quitosana (0,5; 1,0 e 1.5% p/v) por 12 h e separadas por filtração removendo o excesso de quitosana. Após, foram submetidas à etapa de coagulação onde ficaram imersas em solução de NaOH 1 mol L-1 por 6 h, separadas e lavadas até pH neutro. Ao final, as amostras foram secas a 45 ºC por 24 h e pesadas novamente. Os resultados mostraram que a diminuição na concentração de quitosana de 1,5 para 0,5% causou um aumento de 8,5 para 30% na retenção superficial (em relação à massa inicial de quitosana). A areia recoberta com quitosana pode ser utilizada para estudos futuros de adsorção de poluentes em leito fixo.