RECOBRIMENTO DE ESFERAS DE VIDRO COM QUITOSANA ATRAVÉS DA TÉCNICA “DIP-COATING”

Vieira, Vanessa A.; Dutra, Thais S. M.; Vieira, Mery L. G; Pinto, Luiz A. A.

Engenharia de Alimentos

Palavras Chave: dip-coating, biopolímero, película.

O recobrimento por película é amplamente utilizado pela indústria para modificar a superfície de materiais. Este tem como finalidade a proteção contra agentes ambientais e a adição de propriedades químicas e físicas à superfície. A quitosana é um biopolímero que exibe grande versatilidade quanto as suas aplicações. Dentre os materiais utilizados no recobrimento, a quitosana pode ser destacada por possuir boas propriedades de formação de película, além de ser derivada de fontes naturais renováveis, ter um alto custo-benefício, sendo ambientalmente aceitável. Uma das técnicas mais utilizadas é a “dip-coating”, por ser de simples aplicação, curto tempo de processamento, maior rendimento e pequena variação de peso, tamanho e forma da partícula. O objetivo deste trabalho foi realizar o recobrimento de esferas de vidro por quitosana pela técnica dip-coating, avaliando a influência dos fatores de processo. Para verificar os efeitos da concentração de quitosana (0,5, 1,0 e 1,5% m/v) e do tempo de coagulação (4, 6 e 8 h) no recobrimento das esferas foi utilizado um planejamento experimental fatorial 22 com ponto central. O estudo mostrou que as diminuições da concentração da quitosana e do tempo de coagulação causam um aumento no percentual de recobrimento. A melhor condição foi com concentração de quitosana de 0,5% e 4h de coagulação, obtendo-se um percentual de recobrimento de 9%. Para a comprovação da presença da quitosana na superfície da esfera realizou-se espectroscopia dispersiva de raio X (EDS), em que o  elemento nitrogênio proveniente da quitosana foi detectado na superfície da esfera. Estes resultados apontam a quitosana como uma alternativa para a formação de películas na superfície das esferas.