Síntese organogéis Biodegradáveis:

Hidrogenação Catalítica de N-acilaminoácidos Graxos

Derivados do Óleo de Mamona

Nome dos autores:

Renata F. Ongaratto, Marcelo G. Montes D’Oca.

Área do Conhecimento: Ciências exatas e da terra.

Palavras Chave: Organogéis biodegradáveis, fontes renováveis, oleoquimica.

Resumo

Os N-acilaminoácidos graxos e N-acilaminoésteres graxos têm ganhado destaque por serem capazes de formar géis com uma ampla gama de solventes orgânicos, além de serem biodegradáveis e por apresentarem biocompatibilidade com sistemas fisiológicos. Diante da importância atribuída à aplicação tecnológica dos organogeis, é proposto neste projeto a hidrogenação catalitica de uma serie de novos N-acilaminoácidos e N-acilaminoesteres graxos derivados do ácido ricinoléico proveniente do óleo de mamona recentemente sintetizados em nosso grupo de pesquisa. Após, será realizado um estudo de estrutura/atividade tecnológica dos compostos sintetizados a partir da formação dos organogeis biodegradáveis em misturas bifásicas, solventes orgânicos e água. A síntese da nova série de N-acilaminoácidos graxos e derivados está sendo feita de acordo com metodologias já otimizadas no grupo de pesquisa e publicada recentemente. Os compostos estão sendo produzidos a partir do ácido ricinoléico proveniente da hidrólise básica do biodiesel de mamona, previamente purificado por coluna cromatográfica. Os N-acilaminoésteres graxos foram sintetizados na presença de DCC, DMAP, Et3N em CH2Cl2, com rendimentos de 59-80%. Os N-acilaminoácidos foram obtidos pela hidrólise básica dos N-acilaminoésteres, na presença de THF e metanol, com rendimentos de 34-76%. A hidrogenação catalítica será feita na presença de Pd/C catalítico em metenol com pressão de 5 atm e 50 ºC. Alguns compostos já sintetizados foram obtidos em rendimentos de 68-72%. Trabalho encontra-se em andamento.