SÍNTESE DE BIOPOLÍMERO INTRACELULAR A PARTIR DE MICROALGA

Cecília Dutra Garcia Cougo, Vagner da Silva Braga, Roberta Guimarães Martins, Michele Greque de Morais, Jorge Alberto Vieira Costa.

Ciências Agrárias

Palavras Chave: biopolímero, fósforo, microalga, nitrogênio.

Resumo

As microalgas são microrganismos fotossintéticos com requerimentos nutricionais relativamente simples, podendo ser empregadas para obtenção de biocompostos, fonte de biocombustíveis ou biopolímeros. Os biopolímeros não são tóxicos, possuem características de termoplasticidade e biodegradabilidade. O objetivo deste trabalho foi estimular a síntese de biopolímeros a partir da microalga Spirulina LEB 18. Utilizou-se um planejamento experimental fatorial completo 2² com triplicata no ponto central, variando a concentração de nitrogênio (NaNO3) e fósforo (K2HPO4) do meio de cultivo. Os cultivos foram realizados em fotobiorreatores de 2 L, com volume útil de 1,5 L, fotoperíodo 12 h claro/escuro e iluminância de 3500 lux. Os experimentos com duração de 15 dias tiveram concentração inicial de 0,15 g.L-1. A cada 24 horas coletaram-se amostras assepticamente para acompanhamento da concentração celular e pH. Nos tempos 0, 3, 7, 11 e 15 dias, foram realizadas análises para determinação da concentração de nitrogênio, fósforo e carbono inorgânico (NaHCO3). Os biopolímeros sintetizados foram extraídos por digestão diferencial utilizando hipoclorito de sódio e lavagens com água e acetona. O maior rendimento do biopolímero foi obtido no ensaio com menores concentrações de NaNO3 e K2HPO4 (54,5%), porém não apresentou maior crescimento celular, mostrando que o aumento da concentração celular não está diretamente relacionado com o acúmulo do biopolímero. Testes estatísticos apontam que apenas o NaNO3 influenciou significativamente no rendimento do biopolímero, com um aumento de 39,95%, quando utilizou-se a menor concentração (0,05 g.L-1). Os biopolímeros a partir de microalgas são uma alternativa para diminuir a poluição ambiental.