PRODUÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS VIA METALURGIA DO PÓ

Érico Alves Duarte

Rafaela Lima de Oliveira

Roger Hackenhaar

Luciano Volcanoglo Biehl

Área do Conhecimento: Engenharia de Materiais e Metalúrgica; Metalurgia da Transformação; Metalurgia do pó

Palavras Chave: Metalurgia do pó, sinterização; processamento.

.

Resumo:

Este projeto de pesquisa tem como objetivo obter materiais metálicos a partir do processo de metalurgia do pó.   Inicialmente, parte-se de um pó, que geralmente é metálico ou cerâmico. Esse pó é compactado em uma matriz e aquecido, produzindo a peça. A metalurgia do pó apresenta algumas vantagens, tais como o acerto da composição química e também a utilização de temperaturas menores de operação pelo fato de não ocorrer a fusão do material majoritário. Foram realizados inicialmente ensaios com pós de cobre e níquel.  Num primeiro momento, foi realizada uma compactação de pós de uma liga com 90% de cobre e 10% de níquel, e posteriormente a amostra compactada foi levada a um forno onde se realizou a sinterização, uma temperatura de 900oC. Após sinterizadas, as amostras serão ensaiadas mecanicamente, realizadas análises metalográficas, fractografia e ensaios de corrosão para avaliar as características dos produtos sinterizados. Estes resultados serão comparados com os materiais obtidos pelos processos convencionais, visando demonstrar as vantagens e desvantagens da obtenção de peças via metalurgia do pó. Os resultados deste trabalho permitirão o eficaz direcionamento para futuros estudos nas condições de obtenção de ligas mais resistentes e de menor custo.