CARACTERIZAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL DE CLASSE MARTENSÍTICA

Nome dos autores:

Matheus Gomes

Rodrigo Jorge Macedo

Paulo Henrique Sanchez Cardoso

Área do Conhecimento: 3.03.04.03-2 - Propriedades mecânicas dos metais e ligas

Palavras Chave: Aços inoxidáveis matensíticos, caracterização metalúrgica

Resumo

Este trabalho objetiva fazer a caracterização das chapas de aço inoxidável dos tipos AISI 410 e AISI 420, ambos da classe dos martensíticos, recentemente adquiridas pelo Laboratório de Metalografia da Escola de Engenharia da FURG. Após a realização de ensaios de dureza foram constatados níveis de dureza vickers muito baixos, logo não condizentes com os dos aços martensíticos segundo a literatura utilizada. Então levantou-se a hipótese de o material ter sido recebido no estado recozido. Para verificar se esta hipótese procede foi realizada uma caracterização das chapas por meio de emissão ótica e fluorescência de raios X. Desta forma procedeu-se a análise microstrutural das chapas, verificando-se que estas encontravam-se realmente no estado recozido, justificando-se assim seus baixosvalores de dureza. Procedeu-se, então, um tratamento térmico de têmpera e revenido nas amostras, buscando deixa-las na condição de dureza de trabalho, sendo novamente realizada a caracterização microestrutural das mesmas. No referido tratamento, cuidados foram tomados para que as chapas não sofressem empenamentos devido as elevadas taxas de resfriamento. E com isso pode-se avaliar a influência do tratamento térmico tanto na microestrutura, quanto nas propriedades mecânicas do material trabalhado.