INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO INICIAL NA ADSORÇÃO DE CORANTES ALIMENTÍCIOS POR QUITOSANA EM SISTEMA AQUOSO BINÁRIO

Janaína O. Gonçalves; Diana A. Duarte; Guilherme L. Dotto; Luiz A. A. Pinto.

Área do Conhecimento: Ciência de alimentos.

Palavras Chave: Amarelo tartrazina; Azul brilhante; Quitosana; Sistema aquoso binário.

As indústrias alimentícias geram uma grande quantidade de efluentes contendo corantes, os quais causam um sério problema ambiental. Desta forma, a busca por alternativas de fácil operação e baixo custo para a remoção destes corantes tem ganhado importância. A adsorção é uma técnica de fácil execução e extremamente viável, principalmente quando envolve o uso de bioadsorventes, como a quitosana, a qual pode ser obtida de matérias-primas renováveis. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi verificar o efeito da concentração inicial na adsorção dos corantes azul brilhante (AB) e amarelo tartrazina (AT) por quitosana, em sistema aquoso binário. A quitosana foi obtida a partir de resíduos de camarão (Penaeus brasiliensis) e utilizada com diâmetro médio de 72 µm. Os ensaios de adsorção foram realizados em batelada nas seguintes condições: agitação de 100 rpm, pH de 2,5, massa de quitosana de 25 mg e temperatura de 25°C. As concentrações iniciais dos corantes foram de 100, 200, 400, 600 e 800 mg L-1 (50% de AB e 50% de AT). As concentrações inicial e final dos corantes nas soluções foram determinadas por espectrofotometria. Os resultados mostraram que o aumento da concentração inicial dos corantes de 100 para 800 mg L-1 causou um aumento de 4 vezes na capacidade de adsorção do corante AB e de 5 vezes na capacidade de adsorção do corante AT. As capacidades máximas de adsorção foram de 537,0 mg g-1 para o corante AB e 888,0 mg g-1 para o corante AT, mostrando que a quitosana é um bom adsorvente para a remoção destes corantes em sistema aquoso binário.