ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO EM FILMES NANOCOMPÓSITOS DE ISOLADO PROTÉICO DE CORVINA (Micropogonias furnieri) E ARGILAS ORGANÓFILAS

Juliana Tais Andreghetto de Souza, William Renzo Cortez-Vega, Carlos Prentice- Hernández

Área do Conhecimento: Ciência de Alimentos

Palavras Chave: Filmes, montmorilonita, pescado.

Resumo

A elaboração de filmes comestíveis, ou filmes biopoliméricos, implica na utilização de biopolímeros capazes de formar uma matriz contínua de carboidratos, proteínas ou lipídeos. Os espectros obtidos dos filmes nanocompósitos em relação às frequências características dos grupos funcionais, podem variar devido a interações complexas, intermoleculares e intramoleculares. A posição da banda revela detalhes da estrutura, assim como as mudanças nos contornos das mesmas. O objetivo do trabalho foi avaliar a estrutura de filmes nanocompósitos de isolado protéico de corvina (Micropogonias furnieri) e argilas organófilas, utilizando dois tipos de montmorilonita (MMT K10 e K30) através de espectroscopia no infravermelho pela Transformada de Fourier. Os filmes foram obtidos pela técnica de casting; para a análise do infravermelho foi utilizado o espectrômetro FT-IR, na região espectral de 4000 a 400 cm-1. Quando comparados os filmes com MMT K30 e K10, os espectros que abrangem desde o menor comprimento de onda até a impressão digital, foi observado que em 3539,38 e 3454,51 cm-1, respectivamente, ocorreu sobreposição dos estiramentos axiais de O-H e N-H presentes nas proteínas (isolado protéico de corvina). Os picos na região de 2929,87 e 2864,29 cm-1 são relativos aos estiramentos axiais de C-H. A banda aguda e menos intensa centrada em 1680,00 cm-1, mostrou o estiramento da carbonila, proveniente da interação da nanoargila com o isolado protéico. O filme com MMT K30 apresentou maior quantidade de picos na menor faixa, 1300 – 900, onde se encontram os grupos funcionais (OH, NH e C=O). Assim, pôde-se concluir que o filme nanocompósito de isolado protéico de corvina e MMT K30 apresentou mais estiramentos, apresentando assim uma melhor estrutura.