INFLUÊNCIA DA ÁREA SUPERFICIAL DO ELETRODO ANÓDICO NA CÉLULA MICROBIOLÓGICA DE COMBUSTIVEL

Nome dos autores: Henrique Mezzomo, Juliana de Sá da Silva, Marcelo Fank Fraga, Fabricio Butierres Santana, Christiane Saraiva Ogrodowski..

Área do Conhecimento: Engenharias II – Engenharia Química

Palavras Chave: Célula Microbiológica de Combustível, Conversão matéria orgânica, Área superficial anódica, Bioeletricidade.

Resumo

As células microbiológicas de combustíveis (CMC) fazem parte de uma tecnologia emergente capaz de converter resíduos urbanos e industriais diretamente em eletricidade a partir da ação de micro-organismos exoeletrogênicos e, assim tendem a complementar a futura matriz energética. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da área superficial do eletrodo anódico, mantendo a área catódica e da membrana permeável à prótons constantes. O estudo com aumento do eletrodo anódico, ocasionado pela adição de grafite granular com diferentes diâmetros é assumido levando-se em consideração que é neste compartimento que se encontram presentes as bactérias responsáveis pela produção energética do processo e que a conversão da matéria orgânica e a área serão responsáveis por limitar a densidade energética. Desta forma, foram utilizadas quatro mini-células, contendo diferentes áreas de eletrodo anódico, mantidas sob condições idênticas. Os reatores foram alimentados diariamente com 10% de meio de cultivo contendo 5 g/L de DQO (acetato) na câmara anódica, e com 100% do volume de aceptor final de elétrons, ferricianeto de potássio (K3(Fe(CN)6)) com concentração 50 mM, na câmara catódica. Os resultados mostram que o aumento na densidade energética não é só função da área superficial anódica, pois com o aumento de 16,36 desta área, houve uma redução da potência específica em aproximadamente 51,54 vezes. Também é possível verificar que a presença do grafite granulado na CMC ocasionou um aumento significativo na resistência interna da mesma.