MICROESTRUTURA DO SUPERCONDUTOR YBaCuO  COM  DIFERENTES CONTEUDOS DA FASE Y211

MENARÉ, Luiz Rafael Krüger; DIAS, Fábio Teixeira;

de OLIVEIRA, Catiane Picanço

10500006-Física, 10507124-Supercontividade

Palavras Chave: supercondutividade, YBaCuO, microestrutura

Resumo

Nesse trabalho e feito o crescimento e análise de amostras supercondutoras de YBaCuO obtidas pela técnica de sinterização convencional, com a adição de diferentes quantidades da fase Y211, com o objetivo de estudar sua morfologia e microestrutura. Para a realização desse trabalho confeccionamos três amostras, sendo uma pura, uma com 17% em peso da fase Y211, e outra com 30% em peso desta mesma fase. Após análise inicial via microscopia ótica, utilizamos um Microscópico Eletrônico de Varredura (MEV). Analisando os resultados obtidos no MEV constatamos a presença da fase Y211 em todas as amostras até mesmo na pura, o que é indesejável nesse tipo de amostra. Essa concentração pode ser atribuída a uma reação química durante a etapa de preparação. O estudo também envolveu análise via EDS. As amostras crescidas apresentaram-se com tamanho de grão e microestrutura compatíveis com os resultados da literatura, sendo as mesmas homogêneas e de boa qualidade, contendo poucos defeitos superficiais. Nosso estudo não apontou para variação no tamanho de grão da fase supercondutora com a adição da fase Y211. Os próximos passos consistirão na realização de medidas elétricas e difração de raios-x.