ANÁLISE DA CORROSÃO EM REVESTIMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG/MAG

Yuri Morcelli Balk (autor);

Orientador: Prof. Dr. Demostenes Ferreira Filho

Área de conhecimento: 3.05.05.00-3 processos de fabricação

Palavras Chave: Soldagem,corrosão,revestimentos, aço inoxidável

Resumo

A pesquisa realizada consiste em analisar a corrosão em revestimentos de aço inoxidável austenítico soldados pelo processo MIG/MAG e tem como objetivo geral a avaliação da corrosão de corpos de prova constituídos de aço carbono SAE 1020 revestidos com aço inoxidável austenítico AISI 316L e ERNiCrMo-3. Com esta pesquisa, podemos, por exemplo, calcular o tempo de vida de um equipamento quando se conhece a taxa de corrosão de seu material em um determinado meio.   Utilizou-se como metodologia a avaliação da corrosão dos revestimentos que tiveram uma e duas camadas acrescidas sobre o aço carbono através do processo de soldagem MIG/MAG com o uso de argônio puro e a mistura de argônio e dióxido de carbono. Foi realizado também estudo e observação do comportamento referente à corrosão dos corpos de prova que, posteriormente ao processo de soldagem, foram testados através do ensaio de corrosão em atmosfera controlada dentro de uma câmara de névoa salina. A avaliação da corrosão foi feita pela comparação de perda de massa e a olho nu. Os resultados obtidos foram satisfatórios pois houve uma perda de massa pouco significativa.