DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS COM A UTILIZAÇÃO DO ENSAIO DE CONE DE QUEDA LIVRE (“FALL CONE TEST”)

ROSA, Keli Luana (autora)

BASTOS, Cezar Augusto B.; ALVES, Antônio Marcos de Lima (orientadores)

keli_luana@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharias

Palavras-chave: Limite de Liquidez, Ensaio de Cone de Queda Livre, Aparelho de Casagrande.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a norma ABNT/NBR 7250/1982, a plasticidade é a propriedade que os solos finos, entre limites de umidade, apresentam de se submeterem a grandes deformações permanentes, sem sofrer ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável. Nesse contexto, a caracterização da plasticidade de solos argilosos através dos limites de Atterberg é de grande importância na previsão do comportamento geotécnico destes materiais.

Na determinação do limite de liquidez (LL) são utilizados dois ensaios de laboratório: ensaio do aparelho de Casagrande e ensaio de penetração de cone de queda livre (fall cone test). No ensaio de Casagrande, o LL corresponde ao teor de umidade ao qual uma pasta composta de solo e água, disposta em uma concha metálica, fecha uma ranhura central aberta por 25 golpes conferidos a concha. Este ensaio é normatizado no Brasil (ABNT NBR 6459/1984). Para o ensaio de penetração de cone de queda livre, o LL corresponde ao teor de umidade ao qual a pasta de solo é penetrada por um cone de 80g e 30º de ápice, liberado da superfície da pasta, em 20 mm (referência britânica - British Standard BS1377/1990) ou 17 mm (referência francesa – Leflaive, 1971).

Conforme diferentes autores, o método do cone traz várias vantagens em relação ao método de Casagrande para determinação do LL, reduzindo a dispersão de resultados e a influência do operador.

No estudo realizado foram analisados 24 amostras de solos diversos e todos submetidos a ambos os ensaios, a fim de fazer uma comparação entre os métodos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram selecionadas 24 amostras de solos presentes no Laboratório de Geotecnia e Concreto da FURG. Como critério de seleção os solos deveriam apresentar plasticidade, revelada em ensaios pelo aparelho de Casagrande. Foram realizados ensaios para determinação do LL segundo o procedimento da norma ABNT NBR 6459/1984, empregando o aparelho de Casagrande (Figura 1), e segundo o ensaio de cone de queda livre, segundo British Standard BS1377/1990 (Figura 2), ambos, na grande maioria, via úmida.

Para cada ponto do ensaio com aparelho de Casagrande era obtido um ensaio de penetração com o cone de queda. O teor de umidade para dada penetração (20 mm ou 17 mm) foi obtido por interpolação.

Figura 1. Aparelho de Casagrande empregado para determinação do limite de liquidez segundo ABNT/NBR 7250/82

Figura 2. Equipamento para o ensaio de cone de queda livre (fall cone test)

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os valores das penetrações em milímetros (eixo das ordenadas) versus os teores de umidade (eixo da abcissas) são representados na Figura 3, sendo possível, assim, avaliar a afinidade entre os resultados ensaiados.

Figura 3. Afinidade dos resultados de ensaios de Casagrande em relação às penetrações das referências britânica (20 mm) e francesa (17 mm).

Segundo a norma britânica (20 mm) uma maior afinidade entre os resultados dos ensaios ocorreu para LLcasagrande > 50%, enquanto que para a referência francesa (17 mm) esta maior afinidade se deu para LLcasagrande entre 50% e 100%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como principal conclusão desta pesquisa, pode-se dizer que o ensaio de cone de penetração confirma-se como uma útil ferramenta na determinação do limite de liquidez dos solos, em particular para solos com LL > 50%. Observou-se que a norma britânica de 20 mm de penetração na definição do limite de liquidez é aquela que apresenta maior concordância com os resultados pelo aparelho de Casagrande.

AGRADECIMENTOS

Á FAPERGS pelo apoio à pesquisa na forma de bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS

ABNT (1984) NBR 6459/1984. Solo – Determinação do Limite de Liquidez. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro

British Standard BS 1377 (1990).. Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. British Standard Institution.

Leflaive, E. (1971) Les limites d´Atterberg et le penetrometer à cone. Bulletin de Liasson des Laboratoires des Ponts et Chaussées, France, n.50, p. 123-131.