CONTROLE ANISOTRÓPICO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA, OBTIDAS PELO METODO DE REDUÇÃO EM MEIO AQUOSO

FISCHER, Daiane Kessler; SCHENQUE, Evelyn Couto;

RUAS, Caroline Pires (autor/es)

GELESKY, Marcos Alexandre (orientador)

Daia.quimica08@hotmail.com

Evento: Congresso de iniciação cientifica

Área do conhecimento: Química

Palavras-chave Nanopartículas de prata, redução, formas diferentes.

1 INTRODUÇÃO

Nanopartículas (NPs) de prata vem sendo amplamente estudadas devido as suas diversas aplicações nas áreas de física, química, biologia, engenharia, já que apresentam potencial como dispositivos eletrônicos, ópticos, sensores químicos, antimicrobianos, catálise, dentre outras.1 Dentre os métodos de preparo de NPs, pode-se destacar: o método de redução ou decomposição de complexos metálicos para controlar o crescimento e evitar aglomeração das partículas em solução. O controle de crescimento do tamanho das NPs ocorre através da estabilização estérea ou eletrostática sobre a superfície metálica, na presença de agentes estabilizantes.2 Para a síntese de NPs de prata anisotrópicas, utilizam-se combinações de agentes estabilizantes e redutores para obter uma mudança morfológica (bastões, esferas, prismas, cubos, estrelas, hélices, entre outros) dos nanomateriais. Os agentes redutores usados comumente são o citrato de sódio, ácido ascórbico, borohidreto de sódio e hidrazina, bem como, os agentes estabilizantes frequentemente utilizados são o PVP, CTAB, ácido ascórbico e citrato de sódio.1,3

Neste trabalho, busca-se preparar e estudar NPs de prata utilizando polivinilpirrolidona (PVP), ácido ascórbico (C6H8O6), borohidreto de sódio (NaBH4) e analisar a solução coloidal de NPs de Ag(0) por Espectroscopia de UV-Vísivel .

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados para a síntese de nanopartículas de prata são os reagentes: nitrato de prata (AgNO3), borohidreto de sódio (NaBH4), ácido ascórbico (C6H8O6), polivinilpirrolidona (PVP), e água ultra pura, além de vidrarias em geral. Para a caracterização das NPs utiliza-se o espectrofotômetro UV-vísivel.

O preparo das NPs de prata foi feito de acordo com a figura 1.

Figura 1: Esquema reacional do preparo de NPs de prata.

Em refluxo sob agitação adicionou-se uma solução de AgNO3 (0,01g; 0,03mmol) seguido de PVP( 0,06g;0,058mmol) e ao final adicionou-se ácido ascórbico (0,058g;0,3mmol) e deixou-se por 30 minutos.  A solução foi analisada por espectroscopia de UV- visível.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

As NPs de prata preparadas com AgNO3, PVP e ácido ascórbico foram analisadas por espectroscopia na região do UV- visível e os espectros obtidos figura 2 apresentaram bandas de ressonância de plasma definidas.

Figura 2: a) Espectro do UV - visível para NPs de prata preparadas com PVP e ácido ascórbico. b) Espectro do UV - visível para NPs de prata.**c) Soluções de NPs de prata com diferentes colorações, referente ao espectro b.**d) MET demonstrando as diferentes formas das NPs de prata, referente ao espectro b.**

Fonte: ** Chen S; Carrol D.L

As bandas de plasma obtidas por espectroscopia de Ultra Violeta na região do Visível foram em torno de 400 e 600 nm. As bandas em torno de 400 e 450 nm são bandas características de NPs de prata de forma esférica e de tamanho de 15 a 25 nm. A banda em torno de 600 nm são características de NPs de prata em forma de prisma com tamanho médio de 600nm. As soluções coloidais apresentaram coloração castanho/esverdeada característico de NPs de prata.1,2,3

As condições para obter a mudança de forma das NPs de prata serão amplamente estudadas. Estão sendo preparados materiais com diferentes agentes redutores, dentre eles: hidrazina, citrato de sódio e NaBH4 além do uso do estabilizante CTAB e controle de pH.  As amostras serão analisadas no Centro de Microscopia Eletrônica da Zona Sul (CEME Sul), onde serão feitas analises de Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia Eletrônica de Transmissão acoplados com EDS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

NPs de prata foram preparadas e analisadas por espectroscopia de UV- visível, e sua morfologia será caracterizada por Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia Eletrônica de Transmissão acoplados com EDS no centro de Microscopia Eletrônica da Zona Sul (CEME Sul).

REFERÊNCIAS

- TISUJI,M.; GOME, S.; MAEDA,Y.;MATSUNAGA,M., Langmuir 2012, 28,8845.

- DASH P.; SCOTT R. W. J.; Chem. Commun 2009, 812.

- CHEN S.; CARROL D.L.; J. Phys. Chem. B 2004, 108, 5500.