HIDROGENAÇÃO CATALÍTICA DE N-ACILAMINOÁCIDOS GRAXOS DERIVADOS DO ÓLEO DE MAMONA: SÍNTESE ORGANOGÉIS DE BAIXO PESO MOLECULAR (LMOG)

Renata Fontes ONGARATTO; Marcelo G. M. D’OCA; Laércio VAUCHINSKI; Rodrigo DUARTE; Luciana A. PIOVESAN.

renataongaratto@hotmail.com.br

Evento: XII Mostra de produção universitária – Congresso de Iniciação científica

Área do conhecimento: Ciências exatas e da terra

Palavras-chave Organogéis biodegradáveis, fontes renováveis, oleoquimica.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos ocorreram muitos avanços na produção de géis poliméricos e em suas aplicações. Porém, estes géis na sua grande maioria não são biodegradáveis, possuem limitações quanto à reutilização e por requerem muitas etapas sintéticas para sua obtenção. Frente a esta limitação os organogeis físicos de baixo peso molecular LMOG (low molecular mass organogels) podem ser uma alternativa, já que, estes não apresentam esta limitação. Compostos derivados de ácidos graxos e de amino ácidos são capazes de formar organogéis através de dois tipos de interações físicas (ligações intermoleculares do tipo Van Der Waals e ligação de hidrogênio, respectivamente). (BHATTACHARYA e GHOSH, 2001). Apesar de muitas aplicações, poucos estudos voltados à síntese de novos N-acilaminoácidos graxos derivados de fontes renováveis, são descritos na literatura.

Portanto, neste trabalho é proposta a hidrogenação catalitica após a síntese dos N-acilaminoácidos e N-acilaminoesteres graxos derivados do ácido ricinoléico proveniente do óleo de mamona, visando verificar a capacidade de cada molécula em gelificar água, clorofórmio, e outros solventes polares.

2 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Síntese de amino ésteres:

Os amino ésteres foram sintetizados utilizando cloreto de tionila em quantidade estequimétrica ao aminoácido e excesso de metanol, sob-refluxo por 3h. Os produtos foram purificados por recristalização.

Síntese de N-acilaminoésteres graxos:

Os N-acilaminoésteres graxos são sintetizados utilizando ácido graxo, DCC, DMAP, CH2Cl2 e Et3N sendo agitado por 12 h a t.a. Após o termino da reação, é filtrada a reação. Os de mais produtos foram purificados em coluna cromatográfica.

Síntese de N–acilaminoácidos graxos:

Os N-acilaminoésteres graxos são sintetizados utilizando N-acilaminoéster graxo, Metanol, THF, NaOH e água sob agitação por 4 horas. Após o solvente é evaporado e a solução restante foi neutralizada com HCl 6M e  purificado por coluna cromatográfica com acetato de etila como solvente.

Hidrogenação Catalítica dos N-acilaminoésteres graxos e N–acilaminoácidos graxos:

Em um reator, utilizando N-acilaminoésteres graxos e N–acilaminoácidos graxos, Rh/C e metanol, a 7 atm com gás hidrogênio a 80ºC. Ao término da reação, a solução reacional foi filtrada com sílica para a retirada do catalisador, utilizando metanol como solvente.

Estudo de gelificação:

Em um tubo de ensaio 10 mg de cada composto sintetizado será solubilizado a quente em 1 mL do solvente a ser gelificado. Se o gel foi formado ele será avaliado e serão determinadas as suas características físico-químicas por Varredura Diferencial Calorimétrica (DSC) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). (BHATTACHARYA e GHOSH, 2007 e DUARTE et al, 2012).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Tabela 1 – Rendimentos obtidos.

| Compostos | Rendimentos (%) |
| --- | --- |
| Amino ésteres N-acilamino ésteres graxos N-acilaminoácidos graxos | 75-90 37-75 34-59 |

Os N-acilaminoésteres e N-acilaminoácidos hidrogenados estão sendo sintetizados, ainda esta sendo otimizada a reação de hidrogenação. Os rendimentos já obtidos variam de 59-70%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectiva pretende-se dar continuidade a síntese de todos os N-acilamino ésteres e N-acilaminoácidos graxos derivados do ácido ricinoléico e otimizar a metodologia de hidrogenação catalítica, para então testar se estes terão propriedades gelificantes, na presença de diesel e em misturas bifásicas diesel/água, sem a insaturação (ligação dupla) e propor um possível mecanismo de gelificação dos compostos com o diesel.

5 REFERÊNCIAS

BHATTACHARYA, S.; GHOSH P. Y. K. CHEM. COMMUN. 2001, 185–186.

DUARTE, R. C.; ONGARATTO, R. F.; PIOVESAN, L. A.; LIMA, V. R.; SOLDI,     V.; MERLO, A. A.; DOCA, M. G. M.; TETRAHEDRON LETTERS, 2012, 53, 2454–2460.

GHOSH, P. Y. K.; BHATTACHARYA S. TETRAHEDRON 2007, 63, 7334–7348.