INCORPORAÇÃO DE NPs Ag(0) EM TiO2/SiO2 E APLICAÇÃO NA DEGRADAÇÃO DE FARMACOS

SCHENQUE, Evelyn Cindy do Couto (autor/es)

FISCHER, Daiane Kessler (autor/es)

RUAS, Caroline Pires (autor/es)

GELESK, Marcos Alexandre (orientador)

ecindycs@gmail.com

Evento: 12ª Mostra de produção universitária

Área do conhecimento: Química inorgânica

Palavras-chave: Nanopartículas de Ag(0), fotodegradação, fotocatálise.

1 INTRODUÇÃO

O dióxido de titânio (TiO2) é muito utilizado em reações de fotocatálise por ser  quimicamente estável, insolúvel em água, atóxico e por não permitir a ativação por luz solar. Para melhorar a sua eficiência o TiO2 tem sido suportado em sílica, que confere maior área superficial ao TiO2 e por não absorver luz ultravioleta.1 O método sol – gel pode ser utilizado para suportar TiO2 em sílica por ser muito simples para a obtenção de materiais com maior área superficial.2 O TiO2/SiO2, tem sido muito utilizado em reações de fotocatálise heterogênea, podendo ser adicionado nanopartículas Ag(0) para aumentar a eficiência no processo fotocatalítico na degradação de fármacos.3

Neste trabalho, NPs Ag(0) (25nm) foram suportadas em TiO2/SiO2, e esse material foi utilizado para promover a fotodegradação de fármacos (haloperidol e fluoxetina). Esses materiais foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS).

2 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Para o experimento os reagentes utilizados foram: TILP (isopropóxido de titâneo),  AgNO3 (nitrato de prata), Tween 20 (polietileno glicol sorbitan monolaurato), TEOS (tetraetilortossilicato) e vidrarias em geral.

Figura 1- Esquema reacional das NPs Ag (0) para obtenção de SiO2 e TiO2.

Fonte: Evelyn C. C Schenque.

Em um béquer com temperatura constante a 50 ºC, sob agitação magnética adicionou-se tween 20 (4,32g, 3,5 mmol), 18,5 mL de etanol, em seguida adicionou-se TILP (2,1 mL, 7,03 mmol) e NPs Ag (0) (0,02g 0,118mmol), TEOS (3,2 mL, 14,07 mmol) e deixou-se em repouso por 48h. Para a realização dos testes fotocatalíticos foram preparados utilizando-se 200 mL da solução de haloperidol e fluoxetina (4 mg/L)   e 20 mg de catalisador, utilizando-se uma lâmpada de radiação UV.

Esses materiais foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura e aplicados a degradação fotocatalítica da fluoxetina e do haloperidol, o processo de degradação foi acompanhado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A reação de degradação foi realizada utilizando irradiação com luz UV e o processo de degradação foi acompanhado por cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE).

Tabela 1 – Resultados obtidos da fotodegradação do haloperidol (C21H23ClFNO2) e fluoxetina (C17H18F3NO) através da CLAE. 4

|  | % de Degradação |
| --- | --- |
| Catalisadores | Fluoxetina | Haloperidol |
| TiO2/SiO2/NPsAg | 99,60% | 100% |
| TiO2/NPsAg | 98,60% | 73,80% |
| TiO2/SiO2/Branco | 99,70% | 100% |
| Luz | 77% | 7% |

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados obtidos por CLAE indicam que a fluoxetina e o haloperidol foram totalmente degradados, sendo o catalisador SiO2/TiO2/Ag(0) o mais ativo.

Novos testes serão realizados para analisar a atividade fotocatalítica.

5 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. CHOI, H.; STATHATOS, E.; DIONYSIOU, D. D. Thin Solid Films [S.I. : s.n], 2010.

2. BERNARDES, A. A. Desenvolvimento de Processos Oxidativos Avançados para Degradação de agrotóxicos em Meio Aquoso, Rio Grande, [s.n], 2010.

3.GUIMARÃES, S.B; Síntese de Caracterização de Materiais SiO2  e TiO2 , e sua Aplicação na degradação Fotocatalítica de Herbicidas, Rio Grande, [s.n], 2012.

4. GARCIA, M. V. D. Síntese, caracterização e estabilização de nanopartículas de prata para aplicações bactericidas em têxteis, Campinas, [s.n], 2011.