ESTUDO DA CONFORMIDADE DO CONCRETO EM OBRAS PORTUÁRIAS EM RIO GRANDE/RS

DANELUZ,  Simone (autor)

REAL V., MAURO (orientador)

daneluzsimone@gmail.com

Evento: Mostra da Produção Universitária

Área do conhecimento: Engenharia Civil

Palavras-chave: concreto, obras portuárias, resistência a compressão.

1. INTRODUÇÃO

O controle tecnológico do concreto faz parte de uma gama de controles e métodos normalizados que devem ser empregados em todas as obras para a garantia da conformidade deste produto, visto que a resistência à compressão do concreto é considerada uma variável aleatória que deve ser controlada através de amostragem e realização de ensaios padronizados, podendo assim, garantir a segurança da estrutura. O presente trabalho apresenta uma análise com base no controle tecnológico presente em grandes obras portuárias ocorridas nos últimos anos no Porto do Rio Grande- Laje de Fundo do Dique Seco, TECON e Tetrápodes-, na cidade de Rio Grande - RS. Foram realizadas análises estatísticas e de aceitação do produto, com base nos critérios de aceitação da Associação Brasileira de Normas Técnicas- NBR 12655/06.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A Resistência Característica do Concreto à Compressão – fck – é um dado para cálculos estruturais. O projetista da estrutura específica um fck de projeto e é importante verificar na obra se o fck especificado foi atingido. A partir de corpos de provas retirados da obra calcula-se o fck estimado. Numa situação ideal, o fck estimado é maior que o fck de projeto.

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O estudo do controle de qualidade dos concretos foi realizado através da análise estatística dos dados de rompimento dos corpos de prova aos 28 (vinte e oito) dias de idade.

Neste trabalho como ferramentas para a análise estatística dos dados dos resultados da resistência dos exemplares dos concretos em estudo foi realizada a análise detalhada desta característica, utilizando-se a média, o desvio padrão, análise do coeficiente de variação e aderência às distribuições de probabilidade Normal e Lognormal.  E para a verificação do nível de controle e desempenho do processo produtivo foi realizada a investigação da aceitação dos lotes de concreto pelas normas brasileira (ABNT NBR 12655).

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Na figura 1 e 2 são apresentados o comparativo do fck estimado da amostragem parcial- fckest1- e do fck estimado da amostragem total-fckest2.

Figura 1 – Gráfico comparativo da amostragem parcial com a total no TECON

Fonte: Elaborada pela autora

Figura 2 – Gráfico comparativo da amostragem parcial com a total na Laje de Fundo do Dique Seco

Fonte: Elaborada pela autora

A partir da análise dos gráficos 1 e 2 foi evidenciado que o modelo de controle por amostragem parcial ABNT NBR 12655 (2006) é mais rígido do que o modelo por amostragem total. Fato esperado devido ao caráter de inferência estatística apresentado no primeiro caso.

Por fim, todos os concretos analisados: laje de fundo, tetrápodes, estacas e peças estruturais do cais atenderam aos requisitos de qualidade em relação à resistência prescritos pelas normas brasileiras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a verificação dos critérios de aceitação todos os lotes verificados, para as três obras, tiveram aceitação total pela ABNT NBR 12655 (2006).

REFERÊNCIAS

LARROSSA, M., Estudo Comparativo do Concreto de Três Grandes Obras Portuárias do Ria Grande/RS. 2013. 178f. Dissertação (Pós Graduação em Engenharia Oceânica) - Escola de Engenharia – Universidade Federal do Rio Grande 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: Concreto - preparo, controle e recebimento. Rio de Janeiro: ABNT , 2006. 7 páginas.