Produção de biofilme modificado de quitosana

*MOURA, Jaqueline M., MOURA, Catarina M., PINTO, Luiz A. A. e-mail: jaquefurg@gmail.com

# Palavras Chave: biopolímero, filmes, quitosana.

# Introdução/Objetivos

A quitosana é o produto N-desacetilado da quitina que é encontrada em exoesqueleto de crustáceos, parede celular de fungos e materiais biológicos. Por ser, naturalmente abundante, atóxica, biodegradável e apresentar propriedades antimicrobianas e excelente capacidade de formar filme (Rinaudo, 2006). Tem havido grande interesse no desenvolvimento de filmes comestíveis, baseados em biopolímeros, que não causem danos ao meio ambiente e que possam melhorar a integridade dos produtos alimentícios. Vários estudos têm relatado a utilização de quitosana para a produção de filmes comestível e biodegradável, para reforçar a flexibilidade do filme mistura-se componentes a esses filmes de quitosana, como a gelatina e plastificante. A gelatina e a quitosana são biopolímeros hidrofílica com uma boa afinidade e compatibilidade, então elas formam filmes com boas propriedades (Sionkowska et al., 2004), pois a gelatina aumenta as propriedades mecânias.  Assim, visando agregar valor e melhorar as propriedades dos filmes de quitosana, estudou-se o impacto da incorporação de gelatina à solução filmogênica.

# Metodologia

# Para obtenção de filmes biopoliméricos serão utilizadas quitosana 150±10 kDa e grau de desacetilação de 86±1%. A preparação do filme a partir de quitosana e a incorporação de gelatina foi realizada por meio das etapas de dissolução (Vargas et al., 2009) e secagem. A etapa de dissolução da quitosana será realizada com CH3COOH a 25°C, a etapa de dissolução da gelatina será realizada com água a 60ºC, ambas dissoluções foram realizadas sob a agitação de 500 rpm utilizando um agitador eletromagnético (Mag-01H Marte, Brasil). Então, a solução (100 mL) filme será colocada em placas de Petri e submetido a secagem em estufa com circulação de ar a 40 °C, durante 48 h. Após, os filmes serão removidos das placas e permaneceram em dessecadores mantidos a 25 °C e 58% de UR, por 48 h antes do início das análises. As propriedades mecânicas (tensão e elongação na ruptura) dos filmes serão determinadas com analisador de textura (TA.XT2i, Stable Micro Systems, Inglaterra) (ASTM, 1995).

# Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra os resultados das características dos filmes modificados e não modificados de quitosana.

Tabela 1. Caracterísitcas dos biofilmes modificados e não modificados.

| Características | Quitosana | Quitosana/Gelatina |
| --- | --- | --- |
| Tensão de ruptura (MPa) | 42,3±1,5a | 54,1±1,5b |
| Elongação (%) | 28,8±0,5a | 2,7±0,5b |

# *média±erro padrão para 3 repetições. Igualdade de letras na mesma linha (p>0,05). Letras diferentes (p˂0,05).

# Observa-se na Tabela 1 que o biofilme modificado obteve maior tensão de ruptura do que o não modificado, já em relação a elongação houve uma diminuição desta característica nos filmes modificados. Isso se deve porque a gelatina e quitosana são biopolímeros hidrofílicos com uma boa afinidade e compatibilidade entre elas, então formam filmes com boas propriedades, pois a gelatina aumenta as propriedades mecânicas uma vez que aumenta a força dos filmes de quitosana.

# Conclusão

# O biofilme não modificado foi inferior em relação à resistência à tração quando comparado com os biofilmes modificados, porém na elongação o filme modificado teve valores bem inferiores quando comparados com o não modificado.

# Referências Bibliográficas

Rinaudo, M. Chitin and chitosan: properties and applications. Progress Polymer Science, v.31, p.603-632, 2006.

Sionkowska, A.; Wisniewski, M.; Skopinska, J.; Kenndy, C.J.; Wess, T.J. Molecular interactions in collagen and chitosan blends. Biomaterials 25, 795–801, 2004.

Vargas, M.; Albors, A.; Chiralt, A.; Martínez, C. G. Characterization of chitosan–oleic acid composite films, Food Hydrocolloids, 23, 536–547, 2009.

ASTM, 1995. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. Standard D882. Annual book of ASTM. Philadelphia, PA.