CASCA DE ARROZ COMO ADSORVENTE PARA MICOTOXINAS

Autores: DARLEY, Francine* T., SILVA, Paula, HACKBART, Helen, CARVALHO, Ana Paula G., GARDA-BUFFON, Jaqueline, BADIALE-FURLONG, Eliana.

*fran_t_darley@hotmail.com

Palavras Chave: reaproveitamento, co-produto, Oryza sativa L.

Introdução

O processo de beneficiamento do arroz gera co-produtos, que, na sua forma convencional de emprego nem sempre agrega valor equivalente ao investimento. Para cada tonelada produzida, 8% corresponde ao farelo e 23% à casca. O farelo, pelo seu valor nutricional é aproveitado principalmente para ração animal. A casca, em função do alto poder calorífico e baixo custo, tem sido usada nos processos de secagem e parbolização. Ela é composta em sua maioria por celulose e sílica, que se tornam um grande problema ambiental; o óxido de silício (SiO2) e as fibras contidas nessa fração não possuem valor nutritivo, sendo uma alternativa sua utilização como substituto de adsorventes comerciais. (DELLA, KUHN e HOTZA, 2001)

Visando propor nova alternativa para o emprego da casca de arroz e contribuir com a qualidade do meio ambiente, este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades químicas da casca de arroz e relacionar a utilização como adsorvente para extração de micotoxinas através da técnica dispersão da matriz em fase sólida (DMFS).

Metodologia

A casca obtida do arroz cultivar BR 417, fornecida pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), foi moída, peneirada e caracterizada físico-quimicamente segundo a AOAC (2000). Para emprego como adsorvente foi tratada com metanol e hexano 1:1 (v/v) para eliminar interferentes. 2 g do adsorvente natural (casca) ou convencional (alumina neutra) foram empacotados em coluna de 10 mL e posteriormente eluído em uma combinação de solventes (clorofórmio e metanol). A fortificação foi realizada em três níveis e a recuperação dos dois adsorventes avaliada através de cromatografia de camada delgada de alta eficiência (HPTLC).

Resultados e Discussão

Os valores médios da caracterização química da casca de arroz foram: umidade 12,1%; cinzas 12,1%; lipídios 1,0% e proteínas 0,5%. Características interessantes pra utilização como adsorvente, pois quanto maior o teor de cinzas, maior a possibilidade de eliminar interferentes. Os valores encontrados nesse trabalho é promissor, pois o teor de cinzas é mais elevado quando comparado com outras frações do grão, 1,2 e 24, 2 vezes maior que o farelo  e o arroz branco, respectivamente.

Os testes envolvendo o uso de adsorventes demonstram o potencial da casca tratada para a recuperação das micotoxinas, Aflatoxina B1, Aflatoxina B2, Aflatoxina G1, Aflatoxina G2 e Ocratoxina A, cujos resultados estão na Tabela 1.

Tabela 1 - Percentual de recuperação de micotoxinas com diferentes adsorventes

| Micotoxina | Casca (%) | Alumina (%) |
| --- | --- | --- |
| Aflatoxina B1 | 43 | --- |
| Aflatoxina B2 | 66,7 | 20 |
| Aflatoxina G1 | 96 | 40 |
| Afatoxina G2 | 97 | 40 |
| Ocratoxina A | 92 | 40 |

A recuperação média da técnica foi de 90% para a casca de arroz para todas micotoxinas; enquanto o uso da alumina foi em torno de 40%.

Conclusão

A composição química da casca de arroz, constituída por cinzas, superiores a 10% apresentou bons resultados para aplicação como adsorvente para a extração de micotoxinas, mostrando uma recuperação média de 90%. Portanto sua utilização é uma alternativa promissora para o reaproveitamento desse co-produto da industria arrozeira em técnica analíticas.

Referências Bibliográficas

DELLA, V.P.; KUHN, I.; HOTZA, D. Caracterização de cinza de casca de arroz para uso como matéria-prima na fabricação de refratários de sílica, Química Nova, v. 24, n.6, 2001.

NUNES, I. L.; MAGAGNI, G.; FURLONG, E. B. Arroz comercializado na região sul do Brasil: Aspectos Micotoxicologicos e Microscopicos. Boletim da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 23, n. 2, p. 190-194, 2003.

DORS, G. C.; PINTO, R. H.; FURLONG, E. B. Influencia das condições de parboilização na composição química do arroz. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 29, p. 219-224, 2009.