AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ESTRUTURA DO LENHO CARBONIZADO PARA COLEÇÃO DE REFERÊNCIA.

Lívia Silveira da Rosa

André Ávila Pinto

Claudia Giongo

Palavras Chave: Antracologia, anatomia, carbonização

Resumo:

O estudo e a interpretação de madeira carbonizada em contexto arqueológico é uma importante fonte de informações culturais e paleoecológicas. Entretanto o resgate destes dados depende da identificação das amostras através da comparação com materiais de referência de boa qualidade. O objetivo do trabalho apresentado é a avaliação da integridade estrutural de amostras de lenho carbonizado visando sua inclusão na coleção de referência que está sendo implementada junto ao Herbário da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  Sete espécies foram submetidas a dois protocolos de queima em forno mufla, o primeiro à temperatura de 400° C por 60 minutos e o segundo a temperatura de 500° C por 60 minutos. As amostras de lenho foram medidas e pesadas antes e depois da queima e embaladas individualmente em papel alumínio identificado. Para a visualização da estrutura anatômica em microscopia óptica são realizadas quebras manuais visando à exposição de três planos de observação: transversal, longitudinal tangencial e longitudinal radial. Até o momento foram analisadas três espécies: Myrcia palustris, Celtis iguanaea e Psychotria carthagenensis. A temperatura de 500° foi a mais adequada para a carbonização da amostra de M. palustris e inadequada para a de P. carthagenensis, para a qual a temperatura de 400° C promoveu melhor preservação das estruturas. Nenhum dos dois protocolos foi adequado à carbonização C. iguanaea, indicando desde já a necessidade de diversificação dos protocolos.

# Footnotes

Acadêmica do Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande – Programa de Qualificação Acadêmica/FURG

Acadêmico do Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande – Programa de Qualificação Acadêmica/FURG e Bolsista do Programa de Monitoria da FURG

Professora Adjunta do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande