ANÁLISE TÉRMICA DE UM SECADOR DE TABACO

Fabio Brongar Milech; Miguel Borges Machado; Maria Laura Gomes Silva Luz; Carlos Alberto Silveira Luz.

Palavras Chave: tabaco, estufa, isolamento.

Resumo

As estufas de secagem do tabaco em geral, não apresentam nenhum revestimento que garanta isolamento térmico e evite as perdas de calor, o que resulta um grande consumo de lenha na fornalha durante a secagem do tabaco. O trabalho tem como objetivo, analisar as perdas de calor através das paredes e teto de um secador de tabaco, estudando materiais isolantes, visando a uma economia de combustível, diminuição do tempo de secagem e consequente redução dos custos no processo. Foram pesquisados materiais isolantes, e realizados cálculos de viabilidade de aplicação de isolamento nas superfícies, assim como cálculos econômicos visando à redução de custos. Adotou-se como material isolante a Lã de Rocha, considerando a relação entre o seu baixo coeficiente de condutividade térmica, suas propriedades físicas e a sua boa relação custo/benefício. Determinou-se através de cálculos o Fluxo Térmico nas paredes e teto da estufa com e sem o isolamento proposto. Observou-se uma redução da energia total perdida quando foi considerado no cálculo o isolante térmico, tendo uma economia de lenha de 98,17%, passando de um consumo de 8,79m3 para 0,16m3 para secar um lote durante seis dias. Conclui-se que uma estufa sem isolamento perde uma grande quantidade de energia pelas paredes e teto durante o processo de secagem. Com a adoção de um isolamento interno, observou-se uma redução das perdas de energia térmica, bem como uma economia considerável de lenha utilizada no processo de secagem do tabaco.