Síntese de novos N-acilaminoácidos graxos derivados dos ácidos ricinoléico e 12-hidróxiesteárico obtido do óleo de mamona

Nome dos autores:

Renata F. Ongaratto, Franciele Janaína, Rodrigo C. Duarte, Marcelo G. Montes D’Oca.

Palavras Chave: Organogéis, N-acilaminoácidos graxos, Óleo de mamona.

Resumo

Os N-acilaminoácidos graxos e N-acilaminoésteres graxos têm ganhado destaque por serem capazes de formar géis com uma ampla gama de solventes orgânicos. Além de formarem géis de forma seletiva em presença de água eles são biodegradáveis e podem apresentar biocompatibilidade com sistemas fisiológicos. Diante da importância atribuída à aplicação tecnológica de organogéis é proposta neste trabalho a síntese de novos N-acilaminoácidos graxos derivados do ácido ricinoléico e do 12-hidroxiesteárico, ambos provenientes do óleo de mamona, visando desenvolver metodologias para a síntese de compostos com interesse tecnológico. A síntese da nova série de N-acilaminoácidos graxos e derivados está sendo feita de acordo com metodologias já otimizadas no grupo de pesquisa. Também será realizado um estudo de estrutura/atividade tecnológica dos compostos sintetizados a partir da formação dos organogéis biodegradáveis em solventes orgânicos. A síntese do ácido ricinoléico está sendo realizada pela hidrólise básica do biodiesel de mamona, previamente purificado por coluna cromatográfica. O ácido 12-hidróxiesteário é obtido pela hidrogenação do ácido ricinoléico em presença de Rh/C catalítico em metanol com rendimentos de 90%. Os N-acilaminoésteres graxos foram sintetizados na presença de DCC, DMAP, Et3N em CH2Cl2, com rendimentos de 59-80%. Os N-acilaminoácidos foram obtidos pela hidrólise básica dos N-acilaminoésteres, na presença de THF e metanol, com rendimentos de 34-76%.