Efeito do Fármaco Anti-Tuberculose Isoniazida na Dinâmica Molecular de Lipossomos de Fosfatidilcolina.

Nome dos autores:

MASCARENHAS, L.D.; MARQUES, A.V.; TRINDADE Jr, P.M.; DE LIMA, V.R.

Palavras Chave: isoniazida, lipossomos, FTIR, DSC, tuberculose.

Resumo

# Atualmente, a tuberculose (TB) é a maior causa de mortalidade em indivíduos HIV positivo. A isoniazida (INH) é um fármaco anti-TB, cuja eficiência vem sendo comprometida pela resistência da bactéria M. tuberculosis a mesma1. Uma forma de reduzir os problemas causados por resistência bacteriana é incorporar a INH em lipossomos, e assim torna-se necessário um estudo das interações moleculares fármaco-membrana. Neste trabalho, os lipossomos foram preparados através do método de hidratação de vesículas2. Quantificou-se a INH em lipossomos de fosfatidilcolina pelo método de efluxo de substâncias, através de UV-visível. A localização da INH foi determinada por FTIR, em célula de HATR. O efeito da INH na dinâmica de membranas também foi avaliado por medidas de DSC, em faixa de temperatura de 10 a 60 ° C 3. O percentual de INH incorporado nos lipossomos foi de 46%. Os espectros de FTIR indicaram uma interação da INH com a região polar da membrana, através de ligações de hidrogênio com o grupo PO4- do lipídio. Tais resultados foram confirmados pelas baixas alterações nos valores de variação de entalpia (∆H) e temperatura de transição de fase (Tm) dos lipídios, na presença de INH, observadas por DSC. Este estudo pode contribuir para o desenvolvimento de sistemas farmacológicos menos suscetíveis à resistência.

1. FASSIHI, A. et al. (2009) Eur. J. Med. Chem. 44:3253-3258.

2. HOPE, M.J. et al (1986) Chem. Phys. Lipids 40 :89-107.

3. de LIMA, V.R. et al. (2010) J. Pineal Res. 49 :169-175.