ESTUDO SOBRE A ESTABILIZAÇÃO DE AREIA COM CINZAS, CAL E RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Patrícia Priebe de Farias

Vanderson Oliveira de Ávila

Paulo Antônio Rodrigues

Luciano Lopes da Silva

Cezar Augusto Burkert Bastos

Palavras Chave: estabilização, resíduos, cinza, solos, geotecnia

Resumo

A estabilização fisico-química constitui uma antiga e promissora técnica para melhoria de solos em aplicações geotécnicas variadas. A estabilização de areia com cinzas e cal tem sido estudada desde os anos 80 pelo Laboratório de Geotecnia da FURG, incluindo testes de laboratório e campo. Este trabalho apresenta a comparação de desempenho de misturas de areia fina litorânea e cinzas volante de carvão mineral – CV, de casca de arroz – CCA e de um resíduo de catalisador industrial – CT, estabilizadas com cal hidratada – CAL e silicato de cálcio oriundo de resíduo de um isolante térmico industrial – SC. Os resíduos industriais mencionados foram fornecidos pela Refinaria Riograndense no intuito de pesquisar uma melhor destinação aos mesmos. Os materiais utilizados foram caracterizados quanto a granulometria, peso específico e finura. Para as misturas foram obtidos parâmetros de compactação por ensaios Proctor na energia intermediária e a resistência a compressão simples – RCS nas idades 7 e 14 dias. As principais conclusões até então obtidas são: (a) em relação ao aditivo CAL a mistura de melhor desempenho quanto a RCS foi aquela utilizando CCA seguido de CT e CV; (b) em relação ao aditivo SC, a tendência passou a ser CCA seguido de CV e CT; (c) o maior ganho de RCS com o tempo tende a ser com o uso do aditivo CAL. O trabalho tem continuidade com a análise para tempos de cura de 28, 60 e 90 dias. Também são previstas dosagens calculadas em volume dos componentes.