PROPRIEDADES DE FILMES BIODEGRADÁVEIS DE ISOLADO PROTEICO DE CORVINA (Micropogonias furnieri) ADITIVADOS COM METILCELULOSE E ÓLEO DE PALMA

Dennis Gomes Rios, Shanise Lisie Mello El Halal, Carlos Prentice-Hernández

Palavras Chave: isolado protéico, metilcelulose, óleo de palma, corvina, filmes biodegradáveis

Resumo

A produção de filmes biodegradáveis é uma alternativa para minimizar problemas ambientais relacionados ao descarte de resíduos plásticos sintéticos. Quando utilizada uma combinação de proteínas, polissacarídeos e lipídeos na elaboração dos filmes biodegradáveis, os mesmos têm suas propriedades melhoradas se tornando mais efetivos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de metilcelulose (MC) e de óleo de palma (OP) nas propriedades de filmes biodegradáveis à base de isolado protéico de corvina (Micropogonias furnieri). O isolado protéico de corvina (IPC) foi obtido utilizando o processo de variação de pH por solubilização alcalina (pH 11,2) da proteína e posterior precipitação isoelétrica (5,4) em resíduos de corvina. Os filmes foram elaborados a partir de uma suspensão contendo: 3g de IPC/100 g de solução, 5 ou 10g de MC/100g de IPC, 5 ou 15g de OP/100g de IPC, 35 g de glicerol/100 g de IPC e pH 11, tratada a 90°C por 30 min. e desidratada a 40°C por 24 horas. Os filmes foram avaliados quanto à espessura (micrômetro digital); diferença de cor e opacidade (calorímetro); resistência à tração e elongação (texturômetro) e permeabilidade ao vapor de água (PVA) (método gravimétrico). Os filmes com maiores teores de MC e de OP ficaram mais espessos (0,224±0,012mm), menos opacos (16,59±0,97%) e mais claros (35,6± 1,60). O acréscimo de MC e de OP proporcionou também maior resistência (1,31±0,12Mpa) e menor elongação (23,47±2,37%) aos filmes, assim como menor PVA (2, 941 ± 0,00 g.mm/dia. m2. Kpa).