CARACTERIZAÇÃO GEOTECNICA DA AREIA FINA DE DUNA DO CAMPUS CARREIROS DA FURG

Cíntia Rodales Machado

Rafael Sandrini Ferreira1

Cesar Alberto Ruver

Palavras Chave: Caracterização; ensaios de laboratório; areia de duna

Resumo

Este trabalho visa a caracterização, do ponto de vista geotécnico, para fins de catalogação e classificação da areia de duna localizada no Campus Carreiros da FURG, a partir de ensaios de laboratório. Os ensaios realizados seguiram as recomendações da normatização brasileira, ABNT. Foi realizada análise granulométrica (por sedimentação e peneiramento, com e sem lavagem na peneira #200 ou abertura de 0,075 mm), ensaios de compactação (para a determinação do peso específico aparente seco máximo e da umidade ótima) e ensaios para a determinação do peso específico real dos grãos, índice de vazios máximo e mínimo. A areia é classifica como A3 (fina) pela HRB e SP (mal graduada) pela SUCS. O objetivo destes ensaios é possibilitar a determinação de parâmetros para cálculo dos índices físicos e de controle de compactação para a realização de outros ensaios no Laboratório de Geotecnia da FURG, implantação de um futuro campo experimental, bem como para a utilização do material local em diversas obras no Campus.

# Footnotes

Acadêmico do curso de Engenharia Civil

Professor e pesquisador da Escola de Engenharia