USO DE CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA DIVULGAÇÃO DA QUÍMICA EM ESCOLAS E FEIRA DE CIÊNCIAS

Alan Augusto Lima Silva

Fernando Kokubun

Carlos Roberto de Menezes Peixoto

Ensino de Química

Palavras Chave: Células Solares Fotovoltaicas, Corantes, DSSC.

Resumo

Células solares fotovoltaicas convertem energia solar em energia elétrica. Células comerciais são compostas por duas camadas de silício cristalino, uma dopada com boro e outra com fósforo. A melhor forma de obtenção do silício grau solar é a partir do silício grau metalurgico. Um outro tipo, as células solares sensibilizadas por corantes (DSSC), desenvolvidas por Michael Grätzel em 1991, ainda não apresentam eficiência e estabilidade para uso comercial, apesar do menor custo. A célula solar de silício cristalino ainda é a melhor opção em geração de energia, pois possui eficiência maior comparada as células sensibilizadas por corantes. Este projeto visa o uso e a construção de células solares fotovoltaicas como meio para divulgação de Química e Física, junto a alunos dos cursos de Eng. Agroindustrial do Campus FURG-SAP e professores e alunos das escolas do município de Santo Antônio da Patrulha, e está inserido no projeto de extensão, coordenado pelo Prof. Fernando Kokubun, com apoio do CNPq, que visa o oferecimento de oficinas a alunos das escolas municipais para orientação na montagem da Feira de Ciências da cidade (“Mostra do Conhecimento”). Células solares de silício cristalino (5V, 0,1A, 0,5W) e carrinhos movidos a energia solar foram adquiridas comercialmente. Células de Grätzel foram construídas no laboratório FURG-SAP, usando-se duas placas de vidro (2x2cm) com camada de óxido condutor. Em uma delas foi colocada camada de TiO2 e adsorvido corante (complexo de Ru), na outra uma camada de Pt, e entre elas solução de I-/I2 em acetonitrila. A DSSC selada gerou 0,6mA e 0,5V. Os aspectos da Química e Física envolvidos na construção e funcionamento, foram apresentados aos alunos na oficina em 02/08/2011.