SAIS METÁLICOS INCORPORADOS EM SÍLICA PELO MÉTODO SOL-GEL: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM REAÇÕES DE HIDROGENAÇÃO

Caroline Pires Ruas (PG),

Daiane Kessler Fischer (IC),

Marcos Alexandre Gelesky (PQ).

Área do Conhecimento: Química Inorgânica

Palavras Chave: catálise heterogênea, método sol-gel, hidrogenação.

Resumo

Catalisadores de ródio e paládio são incorporados em sílica pelo método sol-gel para serem utilizados em reações de hidrogenação de compostos insaturados. Para a incorporação dos metais em sílica podem-se utilizar TEOS como precursor inorgânico e surfactantes como direcionadores para a formação da matriz de sílica. Nesse trabalho, os sais metálicos RhCl3.3H2O e Pd(acac)2 foram incorporados em sílica pelo método sol-gel, utilizando TEOS, HCl e o surfactante não-aniônico Tween 20, seguido por redução com H2 molecular. Os materias obtidos  RhCl3.3H2O/Tween 20/SiO2 (vermelho) e Pd(acac)2/Tween 20/ SiO2 (amarelo) foram submetidos a pressão de 4 atm de H2, obtendo-se ao final um pó preto. Os catalisadores M(0)/SiO2 (M= Rh ou Pd) foram caracterizados por IV, MEV, EDX e BET. Esses catalisadores foram testados em reações de hidrogenação de compostos insaturados, tais como: 1-hexeno, cicloexeno e 1-deceno e a conversão foi analisada por Cromatografia Gasosa. Sendo assim, propõe-se o estudo dos catalisadores e o desenvolvimento do sistema catalítico utilizado para as reações de hidrogenação de compostos insaturados. Convém salientar, que este trabalho é pioneiro em nossa Universidade e representa uma nova metodologia para preparar materiais ativos para reações de hidrogenação.