A INFLUÊNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA NA MISTURA DE SOLO-CIMENTO

MACHADO, Cíntia Rodales Machado, Acad. Eng. Civil.

RUVER, Cesar Alberto Ruver, Profº Drº.

cintiarodales@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica.

Área do conhecimento: 03-Engenharias

Palavras-chave: Matéria Orgânica; Estabilização Química; Solo-Cimento.

1 INTRODUÇÃO

A Solução para base de pavimentação envolve a melhora das propriedades mecânicas dos solos, essa melhora pode-se dar por meio da estabilização química. Visto que o material utilizado pode conter fração de matéria orgânica, a pesquisa foi desenvolvida a fim de determinar interferência da matéria orgânica no método de estabilização com solo-cimento.

2 METODOLOGIA

Os materiais utilizados nas misturas foram areia de duna (A-3-areias finas-classificação HRB) encontrada no Campus Carreiros da FURG, cimento Portland e erva mate, caracterizando a contaminação por matéria orgânica. Foram realizadas previamente misturas com a fração passante na # 60, da erva mate, em fatores de 2%,1%,0.5% e 0.25%, além do fator de água desejado. Posteriormente com as dosagens de solo, cimento e matéria orgânica, se confeccionou corpos de prova em miniatura, devidamente compactados, após as idades de cura de 7 e 28 dias em câmara úmida os CPs foram submetidos a um teste de Resistência a Compressão Simples.

3 RESULTADOS

Os resultados dos testes de resistência, quando comparados com o solo isento de matéria orgânica, a resistência tende a cair com o aumento do teor de matéria orgânica. Ao analisar a umidade da mistura no momento da moldagem e após a ruptura, verificou-se que a água, ao final do processo de cura, não estava sendo incorporada nas reações com o cimento.

Figura 1 – Resistência a compressão simples de acordo com as porcentagens de matéria orgânica

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A matéria orgânica influência significativamente na resistência a compressão simples quando se utiliza o método de estabilização solo-cimento, por interferir nas reações químicas fundamentais para que a mistura adquira melhores propriedades mecânicas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Guia básico de utilização do cimento Portland.   Boletim Técnico. 7ª Ed. São Paulo/SP, 2002, 28p.;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Norma DNIT 142/2010 – ES: Pavimentação – Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço. Rio de Janeiro/RJ, 2010c, 9p.;

SHEARWOOD, By K.E.Clare and P.T. The Effect Of Organic Matter On The Setting Of Soil-Cement Mixtures.