ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO METÁLICA DE AÇOS INOXIDÁVEIS

HACKENHAAR, Róger André

SANTOS, Gustavo Luis dos

HAHN, Gabriela

BIEHL, Luciano Volcanoglo (orientador)

rogerhbvb@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Corrosão

Palavras-chave: Corrosão, Ensaios Potenciostáticos, Aços inoxidáveis

1 INTRODUÇÃO

A classe dos aços inoxidáveis apresenta uma grande variação de tipos e de composições químicas. A característica principal desta classe é o percentual de cromo acima de 12%, sendo este responsável pela característica inoxidável (Callister, 2012). Mesmo possuindo na superfície um óxido de cromo que protege contra a corrosão, estes aços podem sofrer corrosão quando submetidos a condições especiais.  Este trabalho tem por objetivo analisar a degradação metálica de aços inoxidáveis austeníticos através de ensaios potenciostáticos obtendo assim suas respectivas curvas de polarização.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais ensaiados foram aços inoxidáveis austeníticos do tipo AISI 316 em condições sem uso e soldados. O ensaio potenciostático é um procedimento visa demonstrar o comportamento eletroquímico da amostra com o tempo quando submetida a potenciais constantes, onde se tem variação descontínua do potencial de eletrodo, modificando o ponto a ponto e medindo-se a corrente correspondente, após sua estabilização. Neste caso, os valores obtidos, chamados valores estacionários, não são em função do tempo. Para variar o potencial aplicado ao corpo de prova em estudo foi necessário um potenciostato Palms Sens – Em Stat2. Por meio deste potenciostato variou-se, no sentido anódico, o potencial do metal em relação ao eletrodo de referência. Para cada valor do potencial imposto, o sistema demanda uma determinada corrente que é suprida pelo próprio potenciostato.  Neste ensaio, foi realizado o contato elétrico entre o metal na solução do ensaio de polarização cíclica e o circuito do potenciostato, utilizando-se um eletrodo de calomelano saturado (ECS) como eletrodo de referência e um contra-eletrodo de platina. No final de cada experimento então foi montada a curva de polarização potenciostática

Figura 1 – Célula eletroquímica para o ensaio potenciostático

Fonte: Arins, 2006

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os resultados parciais indicam os aços inoxidáveis austeníticos AISI 316 apresentam uma razoável resistência à corrosão por pite quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos AISI 316 soldados.  A região que foi mais afetada pela corrosão foi à zona afetada pelo calor (França, 2012).  As curvas potencisotáticas dos aços inoxidáveis sem uso apresentaram uma característica mais deslocada à esquerda e mais a cima quando comparada às curvas potenciostáticas da zona afetada pelo calor, confirmando assim que a zona afetada pelo calor, devido a sua grande variedade microestrutural, tende a perder as características de resistência à corrosão (Mello, 2011). O método de análise potenciostático permitiu avaliar as diferenças na sensitização dos aços soldados e não soldados e por isso é uma excelente alternativa para diferenciar materiais sensitizados dos não sensitizados (Zanetic, et.al. 2001 )

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os aços inoxidáveis austeníticos 316 necessitam ser analisados em outras condições de soldagem, inclusive analisando a influência das possíveis distorções oriundas no processo de soldagem e sua influência na resistência à corrosão.  Para isto se faz necessário um maior número de experimentos para que se possa concluir com maior exatidão o grau de influência destes parâmetros na resistência à corrosão destes respectivos aços.

REFERÊNCIAS

ARINS, A. W.  Influência de filmes de INCONEL 600, depositados por triodo-magnetron-sputtering, na resistência à corrosão de substratos de latão C360. Joinville: Dissertação apresentada para obtenção do título de mestre em ciência e  engenharia de materiais da universidade do estado de santa catarina, centro de  ciências tecnológicas.  2006.

CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. São Paulo:. 8ed. LTC, 2012.

FRANÇA, C. G. Análise da Corrosão por Pite e Corrosão Intergranular em Aço Inoxidável Austenítico e Duplex Fundidos.  São Paulo: Mostra Acadêmica na Unimep, , 2012.

MELLO, L. S. Estudo da corrosão localizada de aços inoxidáveis em sistemas de resfriamento industria. Rio de Janeiro: Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Metalúrgica da UFRJ,  2011.

ZANETIC, et.al. Determinação do grau de sensitização de aços inoxidáveis austeníticos pelo método DL-EPR. São Paulo: Boletim Técnico da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, , v. BT-10, p. 107-114, 2001.