USO DE MÉTODO DE REDUÇÃO DE SAIS METÁLICOS PARA SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS DE IRÍDIO

FARIA,  Vinícius Wyse

Schereen, Carla Weber

vinicwff@hotmail.com

Evento: Encontro de Pós-Graduação

Área do conhecimento: Físico-Química

Palavras-chave nanopartículas, Irídio,

1 INTRODUÇÃO

As nanopartículas metálicas de transição são alvo de grande interesse científico, pois possuem excelentes propriedades físicas e químicas.[1] Por isso, têm diversas aplicações como na ótica, fotoquímica, nanoeletrônica, sonda química e catálise.   Há desafios na pesquisa que buscam entender melhor a formação, estabilização, aglomeração, tamanho e forma das nanopartículas. A síntese é favorável cineticamente, no entanto, possuem uma tendência termodinâmica mínima para formar aglomerados. Para evitar isso, são usados agentes estabilizantes. É o caso de surfactantes, líquidos iônicos, polioxoânions, dendrímeros, aminas, fosfinas, polímeros como álcool polivinílico e polivinilpirrolidona.[2]

Os métodos top-down e bottom-up são os principais para formação de nanopartículas. O primeiro envolve a decomposição mecânica, química ou térmica de estrutura de metal maior. O segundo é mais comum, inclui a redução eletroquímica, decomposição térmica e fotoquímica, síntese de vapor de metal e decomposição/redução de sais metálicos. Este último é vantajoso, uma vez que é a síntese é rápida, tem boa reprodutibilidade e forma estreita distribuição de tamanho das nanopartículas. A formação envolve o uso de agente redutores, por exemplo, gás hidrogênio, Boroidreto de Sódio, Dióxido de Carbono e alcoóis.[1]  Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a síntese das nanopartículas de Irídio aplicando o método de redução de sais utilizando o gás hidrogênio molecular.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As nanopartículas de irídio foram sintetizadas a partir do composto Dímero cloreto de 1,5-Cicloctadieno-Irídio(I). A reação 1,elucida a reação de redução do metal.

Figura 1: Esquema reacional de redução de sal organometálico de Irídio (I) ao estado de oxidação Ir(0)

Uma quantidade de 40mg do complexo organometálico foi inserida em um frasco de Fischer – Potter, seguido da adição de 0,5 mL de líquido iônico Tetrafluorborato de 1-n-butil-3-metilimidazólio (BMI.BF4). O frasco de vidro é acoplado em um manômetro de pressão relativa, sendo alimentado com 4 bar de pressão de hidrogênio e imerso em óleo silicone a uma temperatura de 75°C controlada por um termopar. O tempo de reação redução é em torno de 20 minutos. As nanopartículas de Irídio são lavadas cinco vezes com acetona e o material é seco na estufa.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

As nanopartículas foram caracterizadas pela técnica de Difração de raios-x ( figura 2) e microscopia de transmissão de elétrons (figura 3). A figura 2,mostra os planos cristalinos referentes ao irídio. Além disso, é possível calcular o diâmetro médio dos clusters, a partir da equação de Scherrer, sendo igual a 2,9 nm.

Figura 2 –Difratograma de raios-x

Fonte: Vinícius Wyse Faria

A figura 3,mostra a boa distribuição, forma esférica e o tamanho médio das nanopartículas de Irídio em torno de 2,8 nm

Figura 3 –Micrografia de varredura de elétrons

Fonte: Vinícius Wyse Faria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do método de redução de sais metálicos formou nanopartículas de 2,9 nm, esférica e com distribuição uniforme mostrando que as nanopartículas não se aglomeraram com a adição do agente imobilizante líquido iônico.

REFERÊNCIAS

- Helmut Bönneman, Ryan M. Richards, Nanoscopic Metal Particles -Synthetic Methods and Potential Applications, Eur. J. Inorg. Chem.. Alemanha, pag. 2455-2480, 2001.

- Richard G. Finke, Transition-metal nanocluster stabilization for catalysis: A critical review of ranking methods and putative stabilizers, Coordination Chemistry Reviews, Colorado, v.251, pag. 1075–1100, Dez.2007.