OBTENÇÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX VIA METALURGIA DO PÓ

Neves, Ederson Bitencourt das

Biehl, Luciano Volcanoglo (orientador)

edersonbn@gmail.com

Evento: Encontro de pós-graduação

Área do conhecimento: Fabricação Mecânica-Metalurgia do Pó

Palavras-chave: Sinterização metálica, aços inoxidáveis duplex.

1 INTRODUÇÃO

Conforme Chiaverini (1992), metalurgia do pó é um processo metalúrgico de fabricação que produz peças tendo como matéria-prima o pó metálico. O procedimento consiste em compactar e/ou modelar a mistura e aquecê-la (etapa chamada de sinterização), com o objetivo de melhorar a coesão da estrutura interna. Essa técnica representa algumas vantagens na sua aplicação, como: controle exato da composição química desejada do produto final; redução ou eliminação das operações de usinagem; bom acabamento superficial; pureza dos produtos obtidos e facilidade de automação do processo produtivo.

De acordo com a norma ASTM A890/A890M, os Aços Inoxidáveis Duplex (AID) são em sua maioria ligas de (Fe-Cr-Ni-Mo-Mn), que apresentam microestruturas bifásicas compostas por uma matriz ferrítica e por ilhas de austeníta que garantem excelentes propriedades de resistência mecânica e resistência à corrosão, as quais explicam sua larga utilização na indústria offshore.

O presente trabalho tem como objetivo a determinação de parâmetros de sinterização metálica para os aços inoxidáveis duplex a partir de misturas de diferentes pós-metálicos. Como justificativa optou-se pela utilização de diferentes misturas de pós-metálicos em sua sinterização e não os usualmente empregados pós pré-ligados que facilitam o processo de difusão, pois a adição de elementos de liga pode prejudicar a compressibilidade, em virtude do aumento da dureza das partículas. Essa escolha poderá evidenciar uma economia de gastos na obtenção do produto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para determinação de parâmetros de sinterização metálica, será observada a compressibilidade e a sinterabilidade a partir de diferentes misturas de pó para formação de aços inoxidáveis duplex.  Em seguida, será avaliado o comportamento mecânico e metalúrgico dessas misturas submetidas à sinterização e aos tratamentos térmicos investigando as fases presentes nas ligas e sua inter-relação com a resistência a corrosão.

Para o estudo da compressibilidade e a sinterabilidade a partir de diferentes misturas de pó serão utilizados os seguintes elementos para a formação do AID UNS S 32304 na tabela 1 conforme a norma ASTM A890/A890M.

Tabela 1 – Composição química do aço duplex UNS S 32 304 (% em peso)

| Aço UNS | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Mo | Cu | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S32304 | 0.03 | 2.50 | 1.0 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05-0.60 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 |

Para avaliação das propriedades mecânicas e metalúrgicas serão utilizados os seguintes equipamentos:

- Microdurômetro Vickers para avaliação de dureza do sinterizado;

- Microscópio Óptico que irá mostrar uma rápida análise de proporção de fases e uma informação sobre a morfologia, microestrutura e tamanho de grão de cada fase, determinando também a porosidade encontrada nas amostras;

- Microscópio Eletrônico de varredura (MEV) que apresenta imagens que representam as características superficiais que permitem a análise qualitativa e semi-quantitativa da composição da amostra;

- Difratômetro de raios X constituem uma técnica eficaz e rápida para detectar as fases presentes na microestrutura e os parâmetros de rede de cada fase;

- Potenciostato/galvanostato para ensaios eletroquímicos de corrosão para medição de resistência a corrosão das amostras.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Espera-se obter uma liga de aço duplex com densidade próxima a de uma liga obtida através do processo convencional bem como demonstrar que a sinterização de pós metálicos a partir de uma mistura de pós pode competir economicamente com as ligas sinterizadas a partir do pó pronto do aço inoxidável duplex.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho será limitado à determinação de parâmetros de sinterização para obtenção do Aço Inoxidável Duplex UNS S 32304, sendo investigadas suas propriedades mecânicas e metalúrgicas. Dessa forma, espera-se contribuir com estudos de obtenção de aços inoxidáveis duplex via metalurgia do pó, pois esses materiais apresentam características que aços inoxidáveis tradicionais não apresentam, como a combinação adequada de resistências mecânica e à corrosão por pite, necessárias em uma série de aplicações, principalmente na presença de água do mar.

REFERÊNCIAS

CHIAVERINI, Vicente. Metalurgia do Pó. 3.ed. São Paulo: Editora ABM, 1992.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - ASTM A890/A890M-91. Standard practice for castings, iron-chromium-nickel-molybdenum corrosion resistant, duplex (austenitic/ferritic) for general application. Annual Book of ASTM Standards. Easton. V.01.02. Ferrous Castings; Ferroalloys. p.556-569, 1999.