PRODUÇÃO DE SCAFFOLDS DE NANOFIBRAS A PARTIR DE POLICAPROLACTONA CONTENDO QUERCETINA COMO COMPOSTO BIOATIVO

SCHMATZ, Daiane Angelica; UEBEL, Lívia da Silva; KUNTZLER, Suelen Goettems

MORAIS, Michele Greque; DORA, Cristiana Lima; COSTA, Jorge Alberto Vieira

suelen_goettems@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharias

Palavras-chave: engenharia de tecidos; electrospinning; nanotecnologia.

1 INTRODUÇÃO

A nanotecnologia é um campo multidisciplinar que abrange áreas como engenharia, física, química e biologia. Trata-se de uma área do conhecimento com potencial para geração de produtos inovadores e diferenciados (PINA et al., 2013). As nanofibras poliméricas são nanomateriais que, em função do polímero utilizado, apresentam grande área superficial em relação a volume, elasticidade, resistência e porosidade. Tais propriedades fazem com que as nanofibras possam ser utilizadas como matrizes (scaffolds) em engenharia de tecidos, auxiliando no processo de cicatrização (BEACHLEY; WEN, 2009). Este trabalho tem como objetivo a obtenção de scaffolds de nanofibras a partir de policaprolactona (PCL), bem como integrar a quercetina como composto bioativo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As nanofibras podem ser desenvolvidas a partir de polímeros biocompatíveis com células e tecidos e biodegradáveis, sendo seu uso destinado a produtos da medicina, biotecnologia e alimentos. As nanofibras são definidas também como biomateriais que apresentam estabilidade química e mecânica, e para serem aplicadas na engenharia de tecidos não devem causar rejeição ao organismo, célula ou tecido. A técnica mais utilizada para a produção de nanofibras é o electrospinning. Nesse processo as soluções do polímero são dispostas entre eletrodos, os quais são conectados a alta tensão e dessa forma, produzem fibras de diâmetro nanométrico (RAMAKRISHNA et al., 2005).

A PCL é um polímero sintético, biocompatível com células e tecidos e, além disso, apresenta alta permeabilidade a moléculas pequenas de fármacos (RAMOS, 2011). A quercetina apresenta propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitumorais, porém não apresenta uso clínico em decorrência da sua baixa biodisponibilidade em relação à absorção por células e tecidos. O problema da baixa biodisponibilidade da quercetina pode ser resolvido integrando este composto aos interstícios das nanofibras (MOON et al., 2008).

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

No processo de electrospinning as soluções, contendo o polímero e o composto bioativo, são dispostas entre eletrodos, os quais são conectados a alta tensão e dessa forma, produzem fibras de diâmetro nanométrico. As soluções de 8 a 20% de PCL para o electrospinning serão preparadas com clorofórmio, adicionadas de 1% de quercetina. As soluções serão injetadas através do capilar com diâmetro entre 0,45 e 1,1 mm. Serão estudados potencial elétrico variando de 15,4 a 31,3 kV, vazão da solução de 0,7 e 5,8 μL min-1 e distância entre a extremidade do capilar e o coletor entre 100 e 200 mm. A caracterização das nanofibras será realizada por microscopia óptica (Optika Microscope B-350).

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A partir das observações microscópicas espera-se a obtenção de fibras uniformes, sem gotas e com diâmetro em escala nanométrica. Além disso, espera-se que o composto bioativo quercetina integre-se as nanofibras e que o biomaterial apresente propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitumorais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As nanofibras de PCL têm potencial para serem aplicadas como biomaterial em embalagens, recipientes, materiais descartáveis, com propriedades mecânicas similares às dos plásticos convencionais e com a adicional propriedade de serem biodegradáveis, biocompatíveis com células e tecidos e facilmente absorvidas pelo organismo humano. Além disso, os scaffolds contendo compostos bioativos têm potencial para uso farmacológico, auxiliando o processo de cicatrização de tecidos lesionados.

REFERÊNCIAS

BEACHLEY, V.; WEN, X. Effect of electrospinning parameters on the nanofiber diameter and length. Materials Science and Engineering, v. 29, p. 663-668, 2009.

MOON, Y. J.; WANG, L.; DICENZO, R.; MORRIS, M. E. Quercetin pharmacokinetics in humans. Biopharmaceutics & Drug Disposition, v. 29, n. 4, p. 205-217, 2008.

PINA, K. V.; PINTO, L. R.; MORATORI, R. B.; SOUZA, C. G. BARBASTEFANO, R. G. Nanotechnology and nanobiotechnology: state of theart, perspectives of innovation and investments. Revista Gestão Industrial, 2006.

RAMAKRISHNA, S.; FUKIHARA, K.; TEO, W. E.; LIM, T. C.; MA, Z. An introduction to electrospinning and nanofibers. World Scientific Publishing, 2005.

RAMOS, S. L. F. Membranas de policaprolactona obtidas por eletrofiação para utilização em engenharia tecidual. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.